中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙江传化股份有限公司

江苏出入境检验检疫局

2016年6 月

《纺织染整助剂  乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐的测定》

化工行业标准编制说明

1.	项目来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科函〔2015〕429号文《关于印发2015年第二批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂 乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐的测定》列入2015年化工行业标准制定计划，项目编号为2015-0251-HG，由浙江传化股份有限公司、江苏出入境检验检疫局负责起草，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，要求2017年前完成报批。

2.	制订本标准的目的、意义

乙二胺四乙酸（EDTA）和二乙烯三胺五乙酸（DTPA）（结构式见图1）在水中主要以盐的形式存在，由它们的结构及其与金属形成螯合物的稳定常数可知（见表1），EDTA和DTPA与重金属离子形成螯合物的配位能力强，几乎能与所有的重金属离子形成1：1的络合物，形成的螯合物非常稳定，且络合反应简单、速度快、络合产物水溶性好，因此，EDTA和DTPA是工业生产中常用的络合剂（常用其钠盐），广泛应用于纺织、工业清洗、日用化学品和造纸等行业。在纺织生产中主要用于络合去除水中的钙和镁等离子，用于水质的软化，也可用于氧漂稳定剂和清洗剂。

由于EDTA和DTPA与重金属形成稳定的螯合物，难以降解且易在环境中蓄积残留，欧盟委员会颁布的纺织生态标签（2002/371/EC决议），要求纺织品中不得含有EDTA和DTPA，国际环保纺织协会STeP by OEKO-TEX规定染整助剂中禁止使用EDTA和DTPA。为了从根本上保证纺织品品质，使我国的纺织品符合国内外的技术法规和生态标准要求，不仅需要对最终的纺织产品进行质量监控和检测，也要从纺织生产的源头进行质量监控和检测，而纺织染整助剂是纺织工业生产的主要原料之一，监控纺织染整助剂中EDTA和DTPA的使用情况，防止EDTA和DTPA进入纺织生产链，从根本上保证纺织品品质、降低纺织生产中EDTA和DTPA的使用及排放，保护我国的生态环境。

图1 EDTA和DTPA的结构式

Fig.1 structures of EDTA and DTPA

表1 EDTA和DTPA与金属形成螯合物的稳定常数

Table 1The stability constant of chelate compounds from EDTA-2Na and DTPA-5Na with metal

| 阳离子 | lgKMY | 阳离子 | lgKMY | 阳离子 | lgKMY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na+ | 1.66 | Ba2+ | 7.76 | Pb2+ | 18.04 |
| Ni2+ | 18.67 | Mg2+ | 8.69 | Cu2+ | 18.80 |
| Ca2+ | 10.69 | Cr3+ | 23.0 | Mn2+ | 14.04 |
| Fe3+ | 25.10 | Fe2+ | 14.33 | V3+ | 25.90 |
| Cd2+ | 16.46 | Al3+ | 16.1 | Zn2+ | 16.50 |

3.	标准制订工作过程简况及研究进度计划

1）2014年12月-2015年8月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2）2015年9月-2015年10月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，与合作单位进行技术交流确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2015年11月-2016年5月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

4）2016年5月-2016年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿，2016年7月-2016年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

4.	采用国际标准和国外先进标准情况

中国和欧盟等国家制定了相关法规和标准来测定EDTA与DTPA，如：GB/T 23323-2009《纺织品 表面活性剂的测定 乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐》和DIN 38413-8-2000《水、废水和淤泥的标准检验方法 第3部分：用气相色谱法测定次氯基三乙酸（NTA）、乙二胺四乙酸（EDTA）和二乙烯三胺五乙酸（DTPA）》，但未见有关染整助剂中EDTA和DTPA检测的标准或法规。GB/T 23323-2009采用Fe3+与EDTA和DTPA络合生成螯合物的前处理方法，再通过LC-MS测定螯合物的量计算EDTA和DTPA的量，该种方法络合时间长，而且络合完的测试液含盐量高，长期使用会对分析仪器造成严重的污染；DIN 38413-8-2000中先用乙酰氯将EDTA和DTPA乙酰化，再与正丁醇发生酯交换生成相应的正丁基酯，通过GC-MS测定正丁基酯的量计算EDTA和DTPA的量，该种方法中使用的乙酰氯具有剧毒，长期使用会对检测人员身体造成伤害，生成的正丁基酯分子量大，气化较难，仪器残留较为明显。

5.	标准制订的主要内容和依据

5.1	编写格式和原则

本标准严格按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对纺织染整助剂产品特性了解的基础上，广泛参考相关行业标准及文献资料，建立适用的分析测试方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

5.2	标准适用范围的确定

本标准规定了采用气相色谱-质谱仪（GC-MS）测定纺织染整助剂中乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐含量的方法。

本标准适用于气相色谱-质谱法对纺织染整助剂产品中乙二胺四乙酸盐和二乙烯三胺五乙酸盐的测定。

6.	实验方法的分析和验证

6.1	方法原理

目前最常采用的前处理方法为将EDTA和DTPA与重金属离子形成稳定螯合物，然后用液相色谱仪进行定性定量分析，但这种方法不仅络合时间长，得到的分析样液盐含量较高，长期使用严重污染仪器，且纺织染整助剂中EDTA和DTPA的检测方法目前为止还未见有关报道。

本研究建立在酸性条件下，使染整助剂中的EDTA和DTPA衍生化成同一稳定形态的酯化物，反应原理如图2所示，再由气相色谱-质谱联用仪进行定性定量分析，样品分析具体过程见图3。

图2 酯化反应式

Fig.2 The reaction type of esterification

1.0 g样品

水

甲酸

pH=2.0样品水溶液

105 ℃

干燥样品

酯化剂

4 h,100 ℃

反应液

NaHCO3水溶液   正己烷

GC-MS

图3 样品分析的具体过程

Fig. 3 Sample analysis of the specific process

6.2	技术路线确定

6.2.1	试验样品

表2 15个选用样品信息

Table 2 15 selected sample information

| 序号 | 名称 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活性染料固色剂 | 浙江传化股份有限公司 |
| 2 | 分散印花增稠剂 |  |
| 3 | 硬挺剂 |  |
| 4 | 增稠剂 |  |
| 5 | 环保型增稠剂 |  |
| 6 | 六碳氟系防水油加工剂 |  |
| 7 | 氟系防水油加工剂 |  |
| 8 | 片状柔软剂 |  |
| 9 | 棉用蓬松柔软剂 |  |
| 10 | 特效去油灵 |  |
| 11 | 高效精炼剂 |  |
| 12 | 亲水线性共聚物硅油 |  |
| 13 | 超细纤维匀染剂 |  |
| 14 | 水性环保英标阻燃剂 |  |
| 15 | 非离子抗静电剂 |  |

6.2.2	标准物质

EDTA（≥99.0 %，德国Sigma Aldrich公司）；

DTPA（≥99.0 %，美国Fluka公司）。

6.2.3	样品前处理方法

称取1.0 g（精确至±0.01 g）样品于50 mL平底烧瓶中，用适量水溶解后，用甲酸调pH至2.0，在恒温干燥箱内于105 ℃烘干，冷却后加入10 mL酯化剂， 缓慢通入氮气的情况下，于100 ℃回流反应4 h，冷却至室温，转移反应液至分液漏斗中，加入1 mol/L的碳酸氢钠溶液，直至没有气泡产生，再加入1 mL 正己烷，充分震荡2 min，去除下层液体，加入适量无水硫酸钠，吸取部分清液供气相色谱-质谱联用仪分析使用。

6.3	样品前处理方法确定

6.3.1 样品pH值的优化

纺织染整助剂中可能含有重金属，因此EDTA和DTPA在纺织染整助剂中可能以不同的络合形态存在，如： Fe-EDTA、Fe-DTPA、Mg-EDTA、Mg-DTPA、Ca-EDTA、Ca-DTPA等，而在酯化反应前须尽量将这些不同的络合形态转化成EDTA和DTPA，才能保证反应顺利进行，因此，本实验分别比较了不同pH值（pH=1.0.2.0,3.0,4.0,5.0和6.0）对酯化反应的影响，实验结果见表4。结果表明，pH值越低，酯化反应率越高，当pH=2.0时，酯化物的产量最高。

表4不同pH对酯化反应的影响（醇：乙醇、反应时间T=3 h、反应温度t=80 ℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L）

Table 4 The influence of esterification with different pH(alcohol：ethanol、reaction time =3 h、reaction temperature=80℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L)

| pH值 | 峰面积×107 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EDTA-酯化物 |  |  | DTPA-酯化物 |  |  |
| 1.0 | 1.7024 | 1.6990 | 1.7125 | 1.1935 | 1.0225 | 1.2165 |
| 2.0 | 1.7523 | 1.7635 | 1.7433 | 1.2354 | 1.2450 | 1.2559 |
| 3.0 | 1.1421 | 1.1621 | 1.1580 | 0.7512 | 0.7211 | 0.7623 |
| 4.0 | 0.9562 | 0.9236 | 1.0029 | 0.4229 | 0.4052 | 0.4136 |
| 5.0 | 0.5677 | 0.4963 | 0.5228 | 0.2334 | 0.2419 | 0.2213 |
| 6.0 | 0.0465 | 0.0504 | 0.0426 | 0.0109 | 0.0111 | 0.0115 |
| 7.0 | 0.0152 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0025 |

6.3.2酯化剂的优化

酯化反应，是一类有机化学反应，是醇跟羧酸或含氧无机酸生成酯和水的反应。本研究前处理的主要原理是EDTA和DTPA与醇在一定条件下反应生成相应的酯化物，因而选择合适的醇是该反应顺利进行的关键。本实验主要研究了甲醇、乙醇、丙醇及丁醇与EDTA 和DTPA反应情况，实验结果见表5。实验结果表明，EDTA和DTPA的甲基酯重现性较差，丁基酯和丙基酯的转化率极低，而乙醇不仅酯化率高，重现性好，且绿色环保，因此本实验选用乙醇作为酯化反应的醇，反应式见图3。

表5 不同醇的酯化反应结果（反应时间T=3 h、反应温度t=80 ℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L）

Table 5 The results of esterification with different alcohol (reaction time =3 h, reaction temperature=80℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L)

| 醇 | 峰面积 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EDTA-酯化物 |  |  | DTPA-酯化物 |  |  |
| 甲醇 | 2.5936×103 | 1.6234×103 | 3.0359×103 | - | - | - |
| 乙醇 | 1.6335×107 | 1.6221×107 | 1.6525×107 | 1.3332×107 | 1.2334×107 | 1.2953×107 |
| 丙醇 | 3.0012×103 | 3.2016×103 | 3.2115×103 | 1.8231×103 | 1.9004×103 | 2.0113×103 |
| 丁醇 | 2.9563×103 | 3.2001×103 | 3.1250×103 | 2.9956×103 | 2.8112×103 | 2.7599×103 |

(1)

(2)

图3 EDTA和DTPA与乙醇的反应式：（1）和（2）

Fig.3 The reaction type of esterification EDTA and DTPA with ethanol: (1) and (2)

6.3.3反应时间的选择

羧酸与醇的酯化反应属于可逆反应，反应极其缓慢，因此反应时间直接影响酯化物的产量。本实验讨论了不同反应时间（1-8 h）对酯化物产量的影响，实验结果见图4，从图中可以看出，随着反应时间的延长，EDTA-乙基酯和DTPA-乙基酯的产量越高，当反应时间长于4 h时，酯化物的产量变化不大，但反应时间在1-3 h之间，不仅产量低， EDTA-乙基酯的色谱峰裂峰明显，色谱图见图5，因此，本实验的反应时间定为4 h。

图4 不同反应时间下EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的产量（反应温度t=80 ℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L）

Fig.4 The yield of EDTA-ethyl ester and DTPA- ethyl ester under different reaction time

(reaction temperature=80℃、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L)

图5 不同反应时间下EDTA-乙基酯的色谱图

Fig.5 The chromatogram of EDTA-ethyl ester under different reaction time

6.3.4温度的影响

醇和酸的酯化反应速率会随着温度的升高而加快，但有机反应非常复杂，当温度过高时，很容易发生其他副反应，从而导致主要产物的转化率下降。因此，本实验研究了在不同反应温度下（70-150 ℃，乙醇的沸点为78.3 ℃），EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的生成情况，实验结果见图6，随着温度的升高，EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的转化率不断升高，而100 ℃以上转化率变化不大，所以实验将反应温度定为100 ℃。

图6 不同反应温度下EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的产量（反应时间=4h、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L）

Fig.6 The yield of EDTA-ethyl ester and DTPA- ethyl ester under different reaction temperature（reaction time=4h、EDTA=2.0 mg/L、DTPA=50 mg/L）

6.4质谱确证

根据图1反应式中EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的结构，结合全扫描得到的色谱图（见图7图8）和质谱峰，通过推断每个质谱峰的结构来确定本实验的选择离子，推断结果见图9和图10，结果表明，EDTA-乙基酯主要裂解成(C15H27O6N2)+、(C9H16O4N)+和(C6H12O2N) +，m/z分别为：331，202和130，m/z 202相对丰度为100 %，杂质干扰较小，因此将m/z 202定为EDTA-乙基酯的定量离子。DTPA-乙基酯主要裂解成(C21H38O8N3)+、(C15H27O6N2)+和(C10H18O4N) +，m/z分别为：460，331和216，m/z 331相对丰度为100 %，杂质干扰较小，因此将m/z 331定为DTPA-乙基酯的定量离子。

图7 EDTA-酯化物的GC/MS总离子流图

Fig.7 GC/MS total ion current of EDTA- ester

图8 DTPA-酯化物的GC/MS总离子流图

Fig.8 GC/MS total ion current of DTPA- ester

图9 EDTA-乙基酯的选择离子结构图

Fig. 9 Selected ion structure of EDTA-ethyl ester

图10 DTPA-乙基酯的选择离子结构图

Fig. 10 Selected ion structure of DTPA-ethyl ester

6.5	实际样品检测

样品由浙江传化集团生产、并用于市场销售的纺织染整助剂，共有15种纺织染整助剂，可应用于在纺丝、上浆、染色、印花、整理等多种纺织染整处理工艺过程中。

按本标准制定的检测方法，对纺织生产中常使用的15种染整助剂进行分析检测。15种助剂样品检测都未出现假阳性和假阴性现象，用本标准方法检测出的实际数值与浙江传化集团提供的理论数值比较一致，二者之间的偏差的绝对值不大于5%，表明了本方法定量分析准确。

纺织染整助剂样品中LAS的理论值和实际检测值见表6。15种纺织染整助剂的气相色谱图见图11。

表6 15种染整助剂的分析结果

Table 6 Analysis results of 15 kinds of dyeing and finishing auxiliaries

| Sample | EDTA （mg/kg） | DTPA （mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 活性染料固色剂 | 32.5 | - |
| 分散印花增稠剂 | 22.4 | - |
| 硬挺剂 | 25.2 | - |
| 增稠剂 | 56.5 | - |
| 环保型增稠剂 | 17.9 | - |
| 六碳氟系防水油加工剂 | - | - |
| 氟系防水油加工剂 | - | - |
| 片状柔软剂 | - | - |
| 棉用蓬松柔软剂 | - | - |
| 特效去油灵 | - | - |
| 高效精炼剂 | - | - |
| 亲水线性共聚物硅油 | - | - |
| 超细纤维匀染剂 | - | - |
| 水性环保英标阻燃剂 | - | - |
| 非离子抗静电剂 | - | - |

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

12#

13#

14#

15#

图11 15个染整助剂的色谱图

Fig.11 Chromatogram of 15 dyeing and finishing auxiliaries

6.6	分析方法参数

6.6.1	线性关系和测定低限

分别从稀释后浓度为10 mg/L的EDTA标准溶液中吸取0.02 mL、0.05 mL、0.1 mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0 mL，分别从浓度为1000 mg/L的DTPA标准溶液中吸取0.01 mL、0.02 mL、0.04 mL、0.06 mL、0.08 mL、0.1 mL，按照2.2.4样品前处理方法进行酯化反应，在优化的色谱和质谱条件下，以外标法定量。以峰面积为纵坐标(y)，浓度为横坐标(x)，建立标准曲线，得到线性回归方程，以信噪比为10（S/N=10）得到分析方法的定量限（LOQs），以信噪比为3（S/N=3）得到分析方法的检测限（LODs），参数详情见表7，从表中可以看出，EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯分别在浓度0.2-10.0 mg/L和10.0-100.0 mg/L范围内具有良好的线性（r≥0.9991），EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的定量限分别为0.194 mg/kg和9.62mg/kg，检测限分别是0.0675 mg/kg和3.11 mg/kg。

表7 EDTA-乙基酯 和DTPA-乙基酯的线性方程及相关参数

Table 7 The regression equations and related parameters

| 分析物 | 回归方程 | 相关系数(r2) | 线性范围 （mg/L） | LOQs （mg/kg） | LODs （mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDTA-酯化物 | y=154.37x-341.62 | 0.9993 | 0.2-10.0 | 0.194 | 0.0675 |
| DTPA-酯化物 | y=358.49x+1210.25 | 0.9991 | 10.0-100.0 | 9.62 | 3.11 |

6.6.2	方法的准确度和精密度

以阴性的染整助剂（高效精炼剂和超细纤维匀染剂）为样品基质，进行加标回收实验，EDTA的添加水平为0.2 mg/kg、0.5 mg/kg和1.0 mg/kg，DTPA的添加水平为10.0 mg/kg、20.0 mg/kg和50.0 mg/kg，按照2.2.4中描述的方法对加标样品进行处理，每个水平做6次平行，精密度及回收率见表8。结果表明，EDTA和DTPA3组添加水平的平均回收率分别在92.1-94.9 %和91.6-94.6 %之间，相对标准偏差均不大于5.2，满足实验方法的要求。

表8 EDTA和DTPA的平均回收率及相对标准偏差（n=6）

Table 8 Average recoveries and RSDs of EDTA and DTPA (n=6)

| 样品 | EDTA (mg/kg) |  |  |  |  |  | DTPA (mg/kg) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.2 |  | 0.5 |  | 1.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 50.0 |  |
|  | R/% | RSD/% | R/% | RSD/% | R/% | RSD/% | R/% | RSD/% | R/% | RSD/% | R/% | RSD/% |
| 高效精炼剂 | 92.1 | 3.9 | 93.4 | 5.0 | 93.3 | 4.7 | 91.6 | 5.2 | 92.6 | 3.9 | 94.6 | 4.8 |
| 超细纤维匀染剂 | 93.5 | 4.0 | 92.2 | 4.2 | 94.9 | 3.5 | 92.5 | 4.1 | 93.1 | 5.0 | 92.8 | 4.3 |

7.	标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

8. 关于标准水平的说明

由于EDTA和DTPA与重金属形成稳定的螯合物，难以降解且易在环境中蓄积残留，欧盟委员会颁布的纺织生态标签（2002/371/EC决议），要求纺织品中不得含有EDTA和DTPA。为了从根本上保证纺织品品质，使我国的纺织品符合国内外的技术法规和生态标准要求，不仅需要对最终的纺织产品进行质量监控和检测，也要从纺织生产的源头进行质量监控和检测，而纺织染整助剂是纺织工业生产的主要原料之一，监控纺织染整助剂中EDTA和DTPA的使用情况，防止EDTA和DTPA进入纺织生产链，从根本上保证纺织品品质、降低纺织生产中EDTA和DTPA的使用及排放，保护我国的生态环境。

9.	标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

标准起草人在接受标准起草任务时就曾对相关内容进行专利检索，未发现标准内容涉及专利和知识产权。另在标准起草过程征求意见（邮件、网络）、及审查过程均为发现，也无任何单位或个人反映标准内容涉及专利和知识产权。至报批时未发现标准内容涉及专利和知识产权。

10.	产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准作为检测方法标准，可在全国的检测机构（实验室）内推广使用。本标准提供了纺织染整助剂中乙二胺四乙酸盐（EDTA）和二乙烯三胺五乙酸盐（DTPA）的气相色谱-质谱联用法，方法系统、完整，可在不同的实验室内推广使用。

本标准可为纺织染整助剂中有害物质监控提供强有力的技术支撑，保证了我国纺织染整助剂及后续加工的纺织产品的质量达到国内外的技术法规要求，推进我国纺织印染企业推行绿色生产、使用环保的染整助剂，保护消费者身体健康和我国的生态环境。

11.	与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

12.	贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

13.	废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

14.	其它应予说明的事项

无。

15.	主要参考文献

[1] Zhao N，Cui Y S，Fu Y，Xie J Z. Environmental Chemistry.（赵娜，崔岩山，付彧，谢建治.环境化学），2011,30（5）：958-963.

[2] Chiumiento F，D’Aloise A，Marchegiani F，Melai V. Food Chemistry，2015,175:452-456.

[3] Cagnasso C E，Lo´pez L B，Rodrı´guez V G，Valencia M E. Journal of Food Composition and Analysis，2007,20:248-251.

[4] Wei D X，Hu K，Sun Y，Hu S X，Han G Y. Journal of Inspection and Quarantine.（魏冬旭，胡坤，孙莹，胡少新，韩广源.检验检疫学刊），2013,23（6）：50-53.

[5] Belal F，Aly F A，Walash M I，Kenawy I M，Osman A M. IL FARMACO，1998,53：365-368.

[6] Krokidis A A，Megoulas N C，Koupparis M A. Analytica Chimica Acta，2005,535：57-63.

[7] Wang J G，Yu J M，Kong X Z，Hou L L. Chemosphere，2013,91：351-357.

[8] Jez E，Lestan D. Chemosphere，2016,151:202-209.

[9] Ding Y C，Li J J，Wu L N，Cao X Z，Qian K. Chinese Journal of Analysis Laboratory.（丁友超，李建军，吴丽娜，曹锡忠，钱凯.分析试验室），2012,31（8）：27-32.

[10] Lu B B，Li T，Tian J，Zhou Y L，Yang Q M，Wang J Y. Chin J Pharm Anal.（吕蓓蓓，李涛，田静，周英兰，杨清敏，王晶翼.药物分析杂志），2011,31（5）：987-989.

[11] Chen L S，Cai Z Y，Zhou W M. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae.（陈柳生，蔡自由，周伟明.中国实验方剂学杂志），2014,20（14）：61-64.

[12] Shi X X，Chen X M. Chinese Journal of Chromatography.（施旭霞，陈笑梅.色谱），2000, 18（5）:445-447.

[13] Zheng R H，Zhang X，Fang F，Zhu H M，Yang Q H，Gong H P. China Food Additives.（郑睿行，张旭，方芳，祝华明，杨秋红，龚鸿萍.中国食品添加剂），2011, 2：212-219.

[14] Wang X M，Yang W T，Wang K，Ji S. Chinese Journal of Health Laboratory Technology.（王欣美，杨文婷，王柯，季申.中国卫生检验杂志），2012,22（5）：1000-1002.

[15] Yang C Z，Han G Y，Jiang B，Wei D X，Cheng Y. Food Science.（杨长志，韩广源，姜冰，魏冬旭，程阳.食品科学），2015, 36（4）：208-212.

[16] Wei D X，Han G Y，Sun Y，Hu S X，Yang C Z. PTCA (Part B: Chem. anal.).（魏冬旭，韩广源，孙莹，胡少新.杨长志.理化检测-化学分册），2014, 50（6）:698-701.