中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂  去油剂

除油能力的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工股份有限公司

2016年6月

《纺织染整助剂 去油剂 除油能力的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据中华人民共和国工业和信息化部工信厅科工信厅科〔2014〕236号文《关于印发2014年第四批行业标准制修订计划的通知》，《纺织染整助剂 去油剂 除油能力的测定》列入2014年化工行业标准制订计划，项目编号2014-1885T-HG，由广东德美精细化工股份有限公司等负责起草。该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口，要求2016年完成报批。

- 制订本标准的目的和意义

合成纤维在纺丝和织造过程中需要使用各种油剂，降低纤维与机械设备的摩擦系数，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，确保化纤生产顺利进行。合纤用油剂主要是各种白矿油、石蜡、二甲基硅油等，而许多天然纤维比如毛、棉等也含有不同种类的油剂或蜡质，同时，织物上还可能含有来自机械设备上的各种油剂比如齿轮油、润滑油等。织物上所含的这些油剂和蜡质在染色或印花前都必须彻底去除，否则容易产生色花、染色不匀等问题。

去除油剂的主要方式有两种：

一是溶解法：利用有机溶剂（如乙醚、四氯化碳、苯及衍生物、三氯乙烯等）浸泡织物，然后用小毛刷清洗织物表面，但此方法生产效率低，无法有效大面积去除油渍，难以实现大规模应用。

二是洗涤法：利用高效洗涤剂（如除油剂、去油灵、去油剂等）对织物清洗，这种方式可以清洗大面积油渍，适合用于工业大规模应用。

因此，理想的除油剂应该能够很好地去除织物表面的油剂，除油工作原理为：利用表面活性剂分子结构中的亲水基团和亲油基团而吸附于油污和溶液之间的界面上，其亲水基团指向溶液而亲油基团指向油污，定向地排列，使得油-液界面张力大大降低。在搅拌作用下，油污松动，容易被分散成极细小的油珠而脱离织物表面。表面活性剂与助洗剂又通过乳化分散作用，使油珠之间不会相互合并和重新粘附于织物表面上，从而达到清洗作用。

目前市场上使用的除油剂种类繁多、性能表现各异、质量良莠不齐，而在行业内尚无统一的除油能力的评价方法，不同的助剂生产和使用厂家采用的检测方法各不相同，而用不同的测试方法得出的结果可能差异较大，没有可比性，经常会出现由于试验方法不同而导致结果不一致的情况。为了促进纺织染整助剂产品质量的提高，有必要统一和规范除油剂的试验方法，便于行业间的技术交流、指导用户评价和使用产品，避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《标准纺织染整助剂除油剂除油能力的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2014年11月-2015年1月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2015年1月-2015年3月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2015年4月-2015年6月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作。由于各种原因，试验数据规律性不强，有些数据无法合理解释，因此未能按标委会的要求如期提交征求意见稿。

4）2016年3月-2016年5月中旬，德美化工再次组织人员，完善试验方案，进行系统试验，并最终确定试验方法，形成标准草案。

5）2016年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。2016年7月-2016年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对除油剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的除油剂对除油能力的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 国内外相关测试标准

现阶段国内外尚无采用着色法评价除油剂除油能力测试方法的相关标准。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准利用油溶性染料与油剂相似相容的原理，在一定的条件下使织物上的油剂着色，通过着色的深浅来判断织物上油量的多少，以此来评价除油剂的除油能力及防沾能力。另通过系统的试验得出合理的试验条件，从而充分保证了除油剂对除油能力测试方法的准确性和重现性。

  - 试验结果与讨论

    - 不同油溶性染料用量的确定

      - 使用织物

聚酯（涤纶）标准贴衬织物。

      - 油污制作

用自动移液管准确吸取0.05mL二甲基硅油，均匀滴加于水平挂于针板架的经前处理后的织物上，待油滴扩散30min后，100℃焙烘5min，待用。

      - 除油工艺

除油剂A	1.5g/L

NaOH				1.0g/L

浴比1：10，以3 ℃/min升温到100 ℃，然后保温30 min，冷水洗净，室温晾干待用。

      - 除油效果测试

油溶性染料	10 %、20 %、30 %、40 %、50 %（o.w.f）

分别用经过5.1.1.2后和经过5.1.1.2→5.1.1.3处理后的织物，用浴比1:100，用油溶性2N蓝，30℃保温30 min，将织物充分水洗，脱水，在室温条件下晾干，对比着色情况。

织物着色情况见图1和图2。

图1 未经除油的织物用不同用量染料的着色情况

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

图2 经除油的织物用不同用量染料的着色情况

由图1可知，未经除油的织物颜色深度随着染料用量的增加而增深，但当用量超过30 %后，织物得色深度不再明显增深。因此确定染料用量为30%进行后续试验。

由图2可知，经过除油的织物用不同用量的染料得色深度均基本相当，没有深度递增的规律。

两种织物的得色都不均匀，这可能与油溶性染料的分散程度有关。由于油溶性染料在水中是以分散状态存在的，需依靠搅拌器不断搅拌来保持其分散状态，而实际上这种分散状态极不稳定，一旦搅拌器停止，染料即凝聚并浮于液面，从而使得着色不均匀。

    - 不同油剂、不同油溶性染料在各种织物上的着色情况

目前市场上的油溶性染料和油剂品种较多，染料主要有油溶性2N蓝、油溶性B黄、油溶性R红、油溶性G红、油溶性E蓝、苏丹红等。油剂主要有5#白矿油、石蜡、二甲基硅油、TF-702A、AK-10、TF-703A。

具体信息见表1和表2。

表1油溶性染料品种及生产厂家

| 油溶性染料 | 生产厂家 |
| --- | --- |
| 油溶性2N蓝 | 深圳市天和彩科技有限公司 |
| 油溶性B黄 | 佛山市君瑞化工有限公司 |
| 油溶性R红 | 佛山市君瑞化工有限公司 |
| 油溶性G红 | 深圳市德彩颜料化工有限公司 |
| 油溶性E蓝 | 深圳市德彩颜料化工有限公司 |
| 苏丹红 | 北京拜尔迪生物科技有限公司 |

表2 油剂品种及生产厂家

| 油剂 | 生产厂家 |
| --- | --- |
| 5#白矿油 | 佛山奥斯特化工有限公司 |
| 石蜡 | 中石化 |
| 二甲基硅油 | 中石化 |
| TF-702A | 传化产 |
| TF-703A | 传化产 |
| AK-10 | 不详 |

      - 使用织物

棉标准贴衬织物、聚酯（涤纶）标准贴衬织物。

      - 油污制作

用自动移液管准确吸取0.05mL表2中的不同油剂（从A至F随机编号），均匀滴加于水平挂于针板架的经前处理后的织物上，待油滴扩散30min后，100℃焙烘5min，待用。

      - 除油工艺

除油剂	1.5g/L

NaOH	1.0 g/L

浴比1：10，以3 ℃/min升温到100 ℃，然后保温30 min，冷水洗净，室温晾干待用。

      - 除油效果测试

油溶性染料	30 %（o.w.f）

分别用经过5.1.1.2→5.1.1.3处理后的布样，浴比1:100，使用表1中的不同油溶性染料，30℃保温30 min，将织物充分水洗，脱水，在室温条件下晾干，对比着色情况。

      - 测试结果与讨论

        - 棉织物含不同油剂的着色情况

棉织物上含不同油剂时的着色情况见图3。

油剂B

油剂A

油剂C

油剂D

油剂E

油剂F

图3 棉织物含不同油剂的着色情况（油溶性2N蓝）

备注：每种油剂第1个油点为除油后着色情况，第2个为未除油的着色情况。

由图3可知，总体而言，经过除油的棉织物着色深度较未除油的深，但油剂C规律相反，原因可能是织物上的油剂渗化扩散，致使油圈面积增大，从而使着色深度下降。油剂F除油前后着色深度差异不大，可能是此类油剂属于自乳化型。

从着色均匀性情况看，所有油剂除油前后着色均匀性都较差，深浅差异显著。此外，织物上原本没有油剂的部分沾色也较严重，说明染料不仅仅对存在油剂的部分着色，同时也对没有油剂的部分着色。

由于油剂类型对着色情况存在较大的差异，因此后续试验选择不同的油剂来进行，以了解各种类型油剂的着色情况。

        - 聚酯织物含不同油剂的着色情况

聚酯织物上含不同油剂时的着色情况见图4。

油剂B

油剂A

图4 聚酯织物含不同油剂的着色情况（油溶性2N蓝）

备注：每种油剂第1个油点为除油后着色情况，第2个为未除油的着色情况。

由图4可知，总体而言，经过除油的聚酯织物着色深度较未除油的深，均匀性较棉织物稍好，但还是明显不均匀，尤其是在未除油的织物上，产生较多的染料凝聚颗粒，这与染料的分散情况有关。

在聚酯织物上原本没有油剂的部分沾色较在棉织物上深，可能与高分子合成纤维对油剂的亲和力较大有关。

        - 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（1）

使用油剂D，在棉织物上用不同油溶性染料的着色情况见图5。

油溶性R红

油溶性B黄

油溶性E蓝

油溶性G红

苏丹红

油溶性2N蓝

图5 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（油剂D）

备注：每种油剂第1个油点为除油后着色情况，第2个为未除油的着色情况。

由图5可知，总体而言，使用油剂D，经过除油的棉织物用不同油溶性染料着色，着色深度较未除油的深，所使用的6种红、黄、蓝染料规律基本一致。

从着色均匀性看，所有油溶性染料的着色均匀性都较差，深浅差异显著，色花严重。此外，织物上原本没有油剂的部分沾色也较严重，说明不同的油溶性染料不仅仅对存在油剂的部分着色，同时也对没有油剂的部分着色。

        - 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（2）

使用油剂E，在棉织物上用不同油溶性染料的着色情况见图6。

油溶性R红

油溶性B黄

油溶性E蓝

油溶性G红

苏丹红

油溶性2N蓝

图6 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（油剂E）

备注：每种油剂第1个油点为除油后着色情况，第2个为未除油的着色情况。

由图6可知，总体而言，使用油剂E，经过除油的棉织物用不同油溶性染料着色，着色深度较未除油的深，所使用的6种红、黄、蓝染料规律基本一致。

从着色均匀性看，所有油溶性染料的着色均匀性都较差，深浅差异显著，色花严重。色花的严重程度较使用油剂D更高，说明不同的油剂在织物上的分布情况有差异。

此外，织物上原本没有油剂的部分沾色也较严重，说明不同的油溶性染料不仅仅对存在油剂的部分着色，同时也对没有油剂的部分着色，与使用油剂D的情况一致。

        - 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（3）

油溶性R红

油溶性B黄

使用油剂F，在棉织物上用不同油溶性染料的着色情况见图7。

油溶性E蓝

油溶性G红

苏丹红

油溶性2N蓝

图7 棉织物用不同油溶性染料的着色情况（油剂F）

备注：每种油剂第1个油点为除油后着色情况，第2个为未除油的着色情况。

由图7可知，总体而言，使用油剂F，除了油溶性R红除油前后深度相当外，其余5只染料均是经过除油的棉织物着色深度较未除油的深，但是深浅差异较使用其它油剂明显小，这种情况可能与此类油剂属于自乳化型有关。

从着色均匀性看，所有油溶性染料的着色均匀性都较差，深浅差异显著，色花也非常严重。此外，织物上原本没有油剂的部分沾色也较严重，说明不同的油溶性染料不仅仅对存在油剂的部分着色，同时也对没有油剂的部分着色，与使用油剂D和油剂E的情况基本一致。

  - 实验方法的确定

    - 油剂的筛选

5#白矿油、二甲基硅油、液体石蜡。

    - 油污的制定

用自动移液管准确吸取0.05mL油剂，均匀滴加于水平挂于针板架的经前处理后的织物上，待油滴扩散30min后，100℃焙烘5min，待用。

    - 除油工艺

除油剂		1.5 g/L

NaOH		1.0 g/L

浴比1：10，以3 ℃/min升温到100 ℃，然后保温30 min，冷水洗净，室温晾干，测试除油效果。

    - 除油效果测试

- 油溶性染料确定

油溶性2N蓝。

- 染料用量

30 %（o.w.f）。

- 方法确定

浴比1:100，在搅拌状态下于30 ℃保温30 min，将织物充分水洗，脱水，在室温条件下晾干，对比织物着色情况。

  - 结果表述

从织物的着色情况来评价除油剂的除油能力。织物经油溶性染料显色后，目测织物得色深浅，着色越浅，表明除油效果越好；反之，除油效果越差。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

所用织物；

实际测试条件（温度、时间等）；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 采用国际标准与国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予以说明的事项

无。