ICS 71.100.40

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T×××××—××××

纺织染整助剂 锦纶抗酚黄变剂

抗酚黄变效果的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries——Nylon blocking agent

— Determination of anti-phenolic yellowing effect

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

征求意见稿

- ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 锦纶抗酚黄变剂 抗酚黄变效果的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂中锦纶抗酚黄变剂抗酚黄变效果测定的实验方法。

本标准适用于锦纶抗酚黄变剂对锦纶抗酚黄变效果的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 105-X18：2007 纺织品酚黄变色牢度测试

GB/T 251 评定沾色用灰色样卡（GB/T 251-2008，ISO 105-A03:1993，IDT）

GB/T 2374-2007 染料染色测定的一般条件规定

GB/T 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气（GB/T 6529-2008，ISO 139:2005，MOD）

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 6688-2008 染料相对强度和色差的测定仪器法

GB/T 8425 纺织品白度的测定仪器法

HG/T 4266-2011 纺织染整助剂含固量的测定

原理

参照印染厂常规抗酚黄变整理工艺处方，经浸渍法、浸轧法整理后，模拟纺织品在包装、储运过程可能接触的酚类物质环境，将被测试样用含有苯酚的试纸包裹后夹在塑料板之间，形成组合试样，施加一定压力用聚乙烯薄膜裹紧置于50℃烘箱中，16小时后移出，拆开聚乙烯薄膜，取出试样，用GB 215灰色样卡评定试样的变色等级。

试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

酸性染料：酸性红2B（亨斯迈）；

冰乙酸；

织物：锦纶标准布（本白布、增白布和浅色布）。

仪器和设备

实验室用小样染色机；

实验室用小型定形机；

电热鼓风干燥箱（室温~300℃），精度±1℃；

测色仪，符合 GB/T 6688的规定；

pH计（0 ~ 14），精度±0.01；

电子天平，感量0.001 g。

试验步骤

浅色织物准备

染液配制

|  | 粉红色布 |
| --- | --- |
| 酸性红2B | 0.08 %（o.w.f） |
| 酸性匀染剂 | 0.5 mL/L |
| 98%HAc | 0.2mL/L |

染色工艺

浴比1：10，室温依次加入染液、水和锦纶标准布，1.5 ℃/min升温，98 ℃保温30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

增白织物准备

增白溶液配制

|  | 增白布 |
| --- | --- |
| 锦纶增白剂 | 2 %（o.w.f） |
| 98%HAc | 0.2mL/L |

染色工艺

浴比1：10，室温依次加入增白溶液、水和锦纶标准布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

锦纶抗酚黄变剂的处理

锦纶抗酚黄变剂均按照HG/T 4266-2011测定含固量，然后换算为50 %的含固量进行以下试验。

浸渍法抗酚黄变整理

抗酚黄变剂1 %~3 %（o.w.f）

浴比1：10，调节工作液pH值至4.0左右，40℃处理20 min，100℃烘干。测试整理后织物的白度、△E*及抗酚黄变效果。

浸轧法抗酚黄变整理

抗酚黄变剂10~30 g/L

调节工作液pH值至4.0左右，一浸一轧（压力2.0 kg/cm2，轧余率50 %左右），浸泡10 sec，轧车转速8.0 r/min，100 ℃烘干。测试整理后织物的白度、△E*及抗酚黄变效果。

抗酚黄变效果测试

测试步骤

准备好测试试纸，聚乙烯塑料板，不含BHT的聚乙烯薄膜；

将待测试织物剪成3 cm×9cm，再分别放入对折的测试试纸中间，将夹有测试布样的测试试纸用聚乙烯塑料板隔开重叠放置；

将重叠好的聚乙烯塑料板（夹有测试纸）用不含BHT的聚乙烯薄膜包三层，并用胶布封严，形成组合测试样；

将包裹好的测试组合试样竖立放置在烘箱中，50℃±2℃条件下放置16小时；

打开组合样，用灰色卡评估试样变黄等级；

打开测试纸样，应在半小时以内对测试布样进行评级（因为有些材料的颜色有淡化的现象）。

结果评定

白度值、变色值

- 将抗酚黄变剂整理后的锦纶织物用电脑测色仪测试白度值和△E*。各指标的含义说明如下：

- a）白度值：织物白度值越高表示抗酚黄变剂对白度影响越小；其白度值越低，表示抗酚黄变剂对白度影响越大。

- b）△E*：色差值。数值越大，表示与原布色差越大，即抗酚黄变剂整理后织物的色变越大。

- 注：测色方法应符合GB/T 6688和GB/T 6689的规定。

抗酚黄变效果

以灰色样卡评定变色等级，5级变色最小，抗酚黄变效果最好；1级变色最大，抗酚黄变效果最差。

试验报告

试验报告包括如下内容：

- 本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

所用织物及染料；

实际测试条件；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。

_________________________________