中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 抗酚黄变剂

抗酚黄变效果的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工股份有限公司

2016年6月

《纺织染整助剂 抗酚黄变剂 抗酚黄变效果的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂 抗酚黄变剂 抗酚黄变效果的测定》列入2016年推荐性化工行业标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由广东德美精细化工股份有限公司等负责起草。

- 制订本标准的目的和意义

由于锦纶（尼龙）纤维具有较高的弹性模量和一定的吸湿性，强力高、耐磨性好，综合服用性能介于疏水性合成纤维和棉等天然纤维之间，因此，常用于制作高档泳装、女式内衣和运动服、休闲服等服装面料，深受消费者的青睐。

锦纶弹性浅色和增白织物在贮运过程中，在一定的温度、湿度条件下，在氧气、水分和化学物质等因素的单一作用或综合作用下容易产生黄变现象，从而导致外观、强力等物理机械性能及服用性能显著下降。锦纶织物泛黄的原因有很多，其中较为常见的是酚黄变，主要原因是包装材料（大多为聚乙烯等高分子材料）中使用了酚类化合物作为抗氧化剂（常用的有2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚，ButylatedHydroxyTeluene，简称BHT），以防止老化、延长使用寿命。但是由于BHT在聚乙烯中的溶解度很小，且易于挥发，当用含有BHT的聚乙烯薄膜包装锦纶织物成品或服装时，在贮存期间BHT就会逐步转移到锦纶织物或服装上，并与空气及包装材料（硬纸板等）中的氮氧化物比如NO等发生复杂的化学反应，形成黄色的物质。

综上原因，为防止白色和浅色锦纶织物在长时间储存和运输、穿着过程中产生黄变现象，需要对其进行抗酚黄变整理。目前，生产抗酚黄变整理剂的助剂供应商很多，比如浙江传化、广东德美、科莱恩、司马、亨斯曼及众多中小化学助剂生产商，这些产品的种类、含量和性能表现等差异较大。

虽然ISO和国内已有相关的纺织品酚黄变色牢度测试标准，但对于抗酚黄变剂的抗酚黄变效果的具体试验过程尚无统一的标准试验方法，因此，有必要制订行业标准对锦纶抗酚黄变剂应用在锦纶织物上的抗酚黄变效果的测定进行规范和统一，以便进行技术交流和沟通，避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂抗酚黄变剂抗酚黄变效果的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2015年11月-2015年12月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2015年12月-2015年2月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2016年2月-2016年5月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作，确定试验方法，形成标准草案。

4）2016年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿。2016年7月-2016年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对抗酚黄变剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的抗酚黄变剂应用在锦纶织物上抗酚黄变效果的评定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 国内外相关测试标准

现阶段国内外尚无专门针对抗酚黄变剂应用效果试验方法的相关标准。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从抗酚黄变剂浸渍法、浸轧法用量、工作液pH值、处理的温度、时间、烘干温度和水质等各种影响因素出发，进行了系统性试验，得出合理的试验条件，从而充分保证了抗酚黄变剂试验方法的准确性和重现性。

  - 浸渍法试验结果与讨论

    - 水质对抗酚黄变效果的影响

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 0.5%、1.0%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，分别用去离子水、50 ppm、100 ppm、200 ppm和300 ppm硬水配制溶液，2.0 ℃/min升温，40 ℃×30 min，排液，脱水，烘干，测试整理后织物白度及抗酚黄变效果（参照ISO 105-X18：2007 纺织品酚黄变色牢度测试）。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表1，贴样见附图1。

表1不同水质时抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| 水质 助剂用量 | 去离子水 | 50 ppm 硬水 | 100 ppm硬水 | 200 ppm硬水 | 300 ppm硬水 | 400 ppm硬水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.34 | 73.33 | 73.06 | 73.12 | 73.07 | 73.05 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 73.87 | 73.76 | 73.2 | 73.47 | 73.92 | 74.17 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 73.59 | 74.03 | 73.89 | 73.70 | 73.17 | 73.71 |

        - 抗酚黄变效果评级

表2 不同水质时抗酚黄变剂A的白抗酚黄变效果（贴样见附图1）

| 水质 助剂用量 | 去离子水 | 50 ppm 硬水 | 100 ppm硬水 | 200 ppm硬水 | 300 ppm硬水 | 400 ppm硬水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

由表1、表2数据和贴样可知，用不同硬度的水配制工作液，对整理后织物的白度和抗酚效果影响不大，差异不明显，考虑到不同区域水质不同，选择去离子水进行后续试验。

    - 浴比对抗酚黄变效果的影响

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 浸渍处方

| 抗酚黄变剂A | 0.5 %、1.0 %（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 浸渍工艺

浴比1：8、1：10、1：15、1：20，去离子水配液，40 ℃处理30 min，脱水100 ℃烘干，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表3，贴样见附图2。

表3 不同浴比时抗酚黄变剂A整理后织物的白度。

| 浴比 助剂用量 | 1:8 | 1:10 | 1:15 | 1:20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.83 | 73.85 | 73.90 | 73.88 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 73.13 | 73.56 | 73.93 | 73.76 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 73.61 | 73.85 | 74.48 | 74.45 |

        - 抗酚黄变效果评级

表4不同浴比时抗酚黄变剂A整理后织物的抗酚黄变效果（贴样见附图2）

| 浴比 助剂用量 | 1:8 | 1:10 | 1:15 | 1:20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |

由表3、表4数据和贴样可知，浴比的大小对整理织物的白度和抗酚效果影响不大，差异不明显。考虑到大部分染厂生产时设备能达到的条件，选择浴比1:10进行后续试验。

    - 工作液pH值对抗酚黄变效果的影响

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 1.5%、2.5%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，分别将工作液pH值调至3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0，40 ℃处理30 min，脱水100 ℃烘干，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表5，贴样见附图3。

表5不同pH值时抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| pH值 助剂用量 | pH=3 | pH=4 | pH=5 | pH=6 | pH=7 | pH=8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.48 | 73.05 | 73.07 | 73.44 | 72.73 | 72.54 |
| 抗酚黄变剂A（1.5%） | 73.72 | 73.61 | 73.38 | 73.86 | 73.81 | 73.57 |
| 抗酚黄变剂A（2.5%） | 73.95 | 74.69 | 73.83 | 73.74 | 73.37 | 73.22 |

        - 抗酚黄变效果评级

表5不同pH值时抗酚黄变剂A的抗酚黄变效果（贴样见附图3）

| pH值 助剂用量 | pH=3 | pH=4 | pH=5 | pH=6 | pH=7 | pH=8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（1.5%） | 3-4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 |
| 抗酚黄变剂A（2.5%） | 4 | 3-4 | 3 | 3 | 2-3 | 2 |

由表5、表6数据和贴样可知，用抗酚黄变剂A对本白锦/氨纶针织布进行抗酚整理，在不同pH值时的整理后织物白度均相差不大。随着pH值升高，抗酚效果变差，在pH值为3～4的抗酚效果相对最好，综合考虑，选择pH值为4进行后续试验。

    - 温度对抗酚黄变效果的影响

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 0.5%、1.0%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，分别于室温（25 ℃）、40 ℃、50℃、60℃处理30 min，脱水100 ℃烘干，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表7，贴样见附图4。

表7不同处理温度抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| 浸渍温度 助剂用量 | 26℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.43 | 73.88 | 72.61 | 73.10 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 73.46 | 73.81 | 73.50 | 72.92 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 73.79 | 73.98 | 73.36 | 73.81 |

        - 抗酚黄变效果评级

表8不同处理温度抗酚黄变剂A的抗酚黄变效果（贴样见附图4）

| 浸渍温度 助剂用量 | 26℃ | 40 ℃ | 50 ℃ | 60 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 抗酚黄变剂A（1.0%） | 2-3- | 2-3 | 2-3- | 2-3- |

由表7、表8数据和贴样可知，在不同温度条件下，整理后织物的白度相差不大，但抗酚效果在40℃的抗酚效果相对最好，故选择最佳浸渍温度为40℃进行后续试验。

    - 时间对抗酚黄变效果的影响

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 0.5%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，分别于40℃处理10 min、20 min、30 min、40 min，脱水100 ℃烘干，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表9，贴样见附图5。

表9不同处理时间抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| 处理时间 助剂用量 | 40℃×10 min | 40℃×20 min | 40℃×30 min | 40℃×40 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.43 | 73.88 | 72.61 | 73.10 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 73.46 | 73.81 | 73.5 | 72.92 |

        - 抗酚黄变效果评级

表10不同处理时间抗酚黄变剂A的抗酚黄变效果（贴样见附图5）

| 处理时间 助剂用量 | 40℃×10 min | 40℃×20 min | 40℃×30 min | 40℃×40 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 2- | 2 | 2 | 2- |

由表9、表10数据和贴样可知，经不同时间整理的织物白度均相差不大，但抗酚效果在处理时间20min、30 min时的抗酚效果相对最好，故选择处理时间为20min进行后续试验。

    - 最佳烘干温度确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 1.5%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，40℃处理20 min，分别于室温烘干20 min、40℃烘干10 min、60℃烘干10 min、80℃烘干10 min、100℃烘干10 min、100℃烘干10 min后再160℃焙烘60sec、100℃烘干10 min后再170℃焙烘60sec、100℃烘干10 min后再180℃焙烘60sec，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表11，贴样见附图6。

表11抗酚黄变剂A整理后织物不同烘干温度的白度

| 烘干温度 助剂用量 | 室温晾干 | 40℃烘干 | 60℃ 烘干 | 80℃ 烘干 | 100℃ 烘 | 160℃焙烘 | 170℃焙烘 | 180℃焙烘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.74 | 73.10 | 73.21 | 73.11 | 73.05 | 72.82 | 71.64 | 71.54 |
| 抗酚黄变剂A（0.5%） | 73.94 | 73.89 | 73.91 | 73.81 | 73.81 | 72.88 | 72.67 | 71.93 |

        - 抗酚黄变效果评级

表12抗酚黄变剂A整理后织物不同烘干温度的抗酚黄变效果（贴样见附图6）

| 烘干温度 助剂用量 | 室温晾干 | 40℃烘干 | 60℃ 烘干 | 80℃ 烘干 | 100℃ 烘干 | 160℃焙烘 | 170℃焙烘 | 180℃焙烘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（1.5%） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

由表11、表12数据和贴样可知，整理后织物经不同温度烘干后，随着焙烘温度的升高，白度有一定的下降，160℃、170℃、180℃焙烘后织物的白度明显低于100℃烘干后织物的白度，100℃烘干后织物的白度与晾干、40℃、60℃、80℃烘干后织物的白度相差不大，不同烘干温度对抗酚效果影响不大，考虑到烘干温度及对白度的影响，以及染厂的实际情况，选择100℃烘干10 min进行后续试验。

    - 最佳用量确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 0.5 %、1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、4.0%、5.0%（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，40℃处理20 min，100℃烘干10 min后，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表13，贴样见附图7。

表13抗酚黄变剂A整理后织物不同烘干温度的白度

| 用量 助剂 | 空白 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗酚黄变剂A | 74.1 | 74.9 | 74.5 | 74.5 | 74.3 | 74.1 | 74.6 | 74.4 | 74.5 |

        - 抗酚黄变效果评级

表14抗酚黄变剂A整理后织物不同烘干温度的抗酚黄变效果（贴样见附图7）

| 用量 助剂 | 空白 | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 4.0% | 5.0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗酚黄变剂A | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 5 |

由表13、表14数据和贴样可知，经抗酚黄变剂A不同用量整理后织物的白度均相差不大，但抗酚效果随着用量的增加，其抗酚效果明显提升，2.5%的用量就能达到4级，考虑到肋剂的提升性及工厂实际用量，选择用量1.0%、1.5%、2.5%进行后续试验。

    - 不同抗酚黄变剂的抗酚黄变效果对比

      - 抗酚黄变剂含固量测定

含固量是纺织染整助剂尤其是液体型纺织染整助剂最主要的基础指标之一，查阅近几年的国内外《纺织染料助剂使用指南》发现，抗酚黄变剂品种较多，含固量不同，推荐用量差异很大。我们选择了9只国内外有代表性的助剂厂商生产的产品，按照化工行业标准《H G T 4266-2011 纺织染整助剂含固量的测定》进行测定，结果见表15。

表15市场上常见抗酚黄变剂的含固量

| 抗酚黄变剂名称 | 生产厂家 | 含固量（ %） |
| --- | --- | --- |
| 抗酚黄变剂DM-2906D | 德美 | 50.48 |
| 抗酚黄变剂D56D | 德润取样 | 63.75 |
| 抗酚黄变剂（定形用）. 抗酚黄变剂（缸用）. | 多闻 | 52.30 |
| 抗酚黄变剂（定形用）. 抗酚黄变剂（缸用）. | 多闻 | 78.01 |
| 抗酚黄变剂APY | 上海恒通化工 | 82.15 |
| 抗酚黄变剂 | 顺德祥荃 | 56.82 |
| 抗酚黄变剂 | 日本 | 73.94 |
| 抗酚黄变剂SC-Y | 汇益取样 | 86.45 |
| 抗酚黄变剂ANY | 杭州诺亚 | 45.25 |

从表15数据可知，不同生产商的产品含固量差异较大，而在试验过程中，抗酚黄变剂用量是抗酚黄变效果最关键的因素之一，含固量的巨大差异造成试验用量难以确定，不能客观、准确地比较抗酚黄变剂抗酚黄变效果的优劣，因此，为了排除含固量不一致造成的干扰，将试验所用的抗酚黄变剂转换成相同的含固量（50 %）进行以下试验。

      - 抗酚黄变效果对比（浅色织物）

选择9只抗酚黄变剂，分别从A、B、C、D、E、F、G、H和I随机编号，折算成50%的含固量进行以下试验。

        - 织物

82*18本白锦/氨纶针织布。

        - 染液配制

|  | 红色布 |
| --- | --- |
| 酸性红2B | 0.08 %（owf） |
| 酸性匀染剂 | 0.5 ml/L |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

        - 染色工艺

浴比1：10，室温依次加入染液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

      - 抗酚黄变效果对比（增白织物）

        - 织物

82*18本白锦/氨纶针织布

        - 增白溶液配制

|  | 增白布 |
| --- | --- |
| 锦纶增白剂DM-2650 | 2 %（owf） |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

        - 增白工艺

浴比1：10，室温依次加入增白溶液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

      - 使用织物

82*18本白锦/氨纶针织布、82*18增白锦/氨纶针织布、82*18红色锦/氨纶针织布。

      - 试验配方

| 用量（owf） 助剂 | 用量1.0 %基准 | 用量1.5 %基准 | 用量2.5 %基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗酚黄变剂A | 1.0 % | 1.5 % | 2.5 % |
| 抗酚黄变剂B | 0.79 % | 1.19 % | 1.98 % |
| 抗酚黄变剂C | 0.97 % | 1.45 % | 2.41 % |
| 抗酚黄变剂D | 0.65 % | 0.97 % | 1.62 % |
| 抗酚黄变剂E | 0.61 % | 0.92 % | 1.54 % |
| 抗酚黄变剂F | 0.89 % | 1.33 % | 2.22 % |
| 抗酚黄变剂G | 0.68 % | 1.02 % | 1.71 % |
| 抗酚黄变剂H | 0.58 % | 0.88 % | 1.46 % |
| 抗酚黄变剂I | 1.12 % | 1.67 % | 2.79 % |

      - 工艺流程

浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，40℃处理20 min，100℃烘干10 min后，测试整理后织物白度、抗酚黄变效果。

      - 结果

        - 本白布白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的本白布的白度，测试结果见表16，贴样见附图8。

表16在本白锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后织物的白度

| 用量（owf） 助剂 | 用量1.0 %基准 | 用量1.5 %基准 | 用量2.5 %基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 72.67 | 72.67 | 72.67 |
| 抗酚黄变剂A | 73.67 | 73.73 | 73.81 |
| 抗酚黄变剂B | 73.51 | 73.42 | 73.63 |
| 抗酚黄变剂C | 72.88 | 72.91 | 72.63 |
| 抗酚黄变剂D | 72.79 | 72.61 | 72.81 |
| 抗酚黄变剂E | 72.42 | 72.37 | 72.75 |
| 抗酚黄变剂F | 73.27 | 73.16 | 72.89 |
| 抗酚黄变剂G | 72.77 | 72.83 | 72.81 |
| 抗酚黄变剂H | 72.60 | 72.49 | 72.75 |
| 抗酚黄变剂I | 73.55 | 73.72 | 73.54 |

        - 本白布抗酚黄变效果

表17在本白锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后的抗酚黄变效果（贴样见附图8）

| 用量 助剂 | 低用量 | 中用量 | 高用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A | 3 | 3-4 | 4 |
| 抗酚黄变剂B | 2-3 | 3 | 3-4 |
| 抗酚黄变剂C | 2-3 | 3 | 3-4 |
| 抗酚黄变剂D | 2-3+ | 3+ | 3-4 |
| 抗酚黄变剂E | 2-3+ | 3+ | 3-4 |
| 抗酚黄变剂F | 2 | 2 | 2+ |
| 抗酚黄变剂G | 3 | 3 | 4 |
| 抗酚黄变剂H | 2-3 | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂I | 2-3 | 3 | 3 |

        - 增白布白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的增白布的白度，测试结果见表18，贴样见附图9。

表18在增白锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后织物的白度

| 用量（owf） 助剂 | 用量1.0 %基准 | 用量1.5 %基准 | 用量2.5 %基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 166.64 | 166.64 | 166.64 |
| 抗酚黄变剂A | 169.78 | 168.82 | 168.99 |
| 抗酚黄变剂B | 167.39 | 168.62 | 168.99 |
| 抗酚黄变剂C | 167.55 | 169.11 | 168.33 |
| 抗酚黄变剂D | 168.49 | 169.05 | 168.65 |
| 抗酚黄变剂E | 169.61 | 168.77 | 167.9 |
| 抗酚黄变剂F | 169.44 | 168.12 | 168.5 |
| 抗酚黄变剂G | 169.52 | 168.13 | 169.87 |
| 抗酚黄变剂H | 169.2 | 168.13 | 168.42 |
| 抗酚黄变剂I | 168.66 | 168.58 | 168.74 |

        - 增白布抗酚黄变效果

表19在增白锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后的抗酚黄变效果（贴样见附图9）

| 用量 助剂 | 低用量 | 中用量 | 高用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 3 | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂A | 3-4 | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂B | 3 | 3-4 | 4+ |
| 抗酚黄变剂C | 3 | 3-4 | 4+ |
| 抗酚黄变剂D | 3 | 3-4 | 4+ |
| 抗酚黄变剂E | 3 | 3-4 | 4 |
| 抗酚黄变剂F | 3- | 3-4- | 4 |
| 抗酚黄变剂G | 3-4 | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂H | 3- | 3-4- | 4 |
| 抗酚黄变剂I | 3- | 3-4- | 4 |

        - 红色布色变值

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的红色布的变色值（以未处理布样为基准测色变值），测试结果见表20，贴样见附图10。

表20在红色锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后织物的色变值

| 用量（owf） 助剂 | 用量1.0 %基准 | 用量1.5 %基准 | 用量2.5 %基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 抗酚黄变剂A | 1.73 | 1.48 | 2.73 |
| 抗酚黄变剂B | 5.72 | 8.91 | 10.55 |
| 抗酚黄变剂C | 2.54 | 5.07 | 7.5 |
| 抗酚黄变剂D | 6.08 | 8.03 | 9.83 |
| 抗酚黄变剂E | 2.96 | 9.59 | 11.63 |
| 抗酚黄变剂F | 10.3 | 13.29 | 16.76 |
| 抗酚黄变剂G | 0.79 | 0.83 | 0.51 |
| 抗酚黄变剂H | 4.28 | 9.44 | 14.68 |
| 抗酚黄变剂I | 10.06 | 11.46 | 14.92 |

        - 红色布抗酚黄变效果

表21在红色锦氨纶布上不同抗酚黄变剂整理后的抗酚黄变效果（贴样见附图10）

| 用量 助剂 | 低用量 | 中用量 | 高用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A | 3-4 | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂B | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂C | 3 | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂D | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂E | 3-4 | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂F | 2 | 2 | 1-2 |
| 抗酚黄变剂G | 3-4 | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂H | 2-3 | 2 | 2 |
| 抗酚黄变剂I | 2 | 2 | 2 |

由表16~21数据和贴样可知，浸渍法处理条件（浴比1：10，去离子水配液，调工作液pH值至4.0，40℃处理20 min，100℃烘干10 min）能明显评价出抗酚黄变剂的抗酚黄变效果的优劣。

抗酚黄变剂A、G对锦/氨纶织物的抗酚黄变效果均非常显著且整理后织物的色变值较小；抗酚黄变剂B、C、D、E对锦/氨纶织物的抗酚黄变效果较好但是整理后的色变值很大；抗酚黄变剂F、H、I对锦/氨纶织物的抗酚黄变效果不太理想且整理后的色变值很大。

因此染厂在大生产前需做好小样试验，筛选出抗酚黄变效果优异且变色值小的抗酚黄变剂。

  - 浸轧法试验结果与讨论

    - 最佳浸泡时间确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 10 g/L、20 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

分别浸泡3 sec、5 sec、10 sec、20 sec、30 sec，一浸一轧（压力2 kg/cm2），记录轧余率，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×10 min烘干，测试抗热黄变效果、整理后织物的白度。

      - 结果

        - 轧余率

表22不同浸泡时间抗酚黄变剂A整理后织物的轧余率

| 浸泡时间 助剂用量 | 3 sec | 5 sec | 10 sec | 20 sec | 30 sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 55.27% | 55.80% | 55.42% | 55.73% | 56.02% |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 52.25% | 52.81% | 52.19% | 52.51% | 52.98% |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 50.04% | 50.22% | 50.29% | 50.82% | 50.92% |

        - 整理后织物白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表23，贴样见附图11

表23不同浸泡时间抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| 浸泡时间 助剂用量 | 3 sec | 5 sec | 10 sec | 20 sec | 30 sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.13 | 73.26 | 73.20 | 73.09 | 73.13 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 73.93 | 74.09 | 74.02 | 74.19 | 74.19 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 73.96 | 73.83 | 73.89 | 74.17 | 74.09 |

        - 抗酚黄变效果

表24不同浸泡时间抗酚黄变剂A整理后织物的抗酚黄变效果（贴样见附图11）

| 浸泡时间 助剂用量 | 3 sec | 5 sec | 10 sec | 20 sec | 30 sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

由表22-24数据和贴样可知，不同的浸泡时间对整理后织物的白度和抗酚黄变效果相差不大，3 sec、5 sec浸泡时间太短，试验操作时相对误差较大，为了减少试验的相对误差，选择10 sec为最佳浸泡时间，进行后续试验。

    - 轧车压力确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 10 g/L、20 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浸泡时间10sec，一浸一轧（压力分别为0.5、0.8、1.0、2.0、3.0 kg/cm2），记录轧余率，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×10 min烘干，测试抗酚黄变效果、整理后织物白度。

      - 结果

        - 轧余率

表25不同轧车压力下的整理后织物的轧余率

| 轧车压力 助剂用量 | 0.5kg/cm2 | 0.8kg/cm2 | 1.0kg/cm2 | 2.0kg/cm2 | 3.0kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 81.51% | 70.83% | 63.76% | 55.68% | 41.62% |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 79.54% | 56.56% | 55.85% | 52.37% | 39.37% |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 69.83% | 55.63% | 51.19% | 50.14% | 37.55% |

        - 整理后织物白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表26，贴样见附图12

表26不同轧车压力下抗酚黄变剂A整理后织物的白度

| 轧车压力 助剂用量 | 0.5kg/cm2 | 0.8kg/cm2 | 1.0kg/cm2 | 2.0kg/cm2 | 3.0kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 73.15 | 73.18 | 73.21 | 73.02 | 73.09 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 73.01 | 73.37 | 73.45 | 73.67 | 74.21 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 73.72 | 73.66 | 73.55 | 73.38 | 73.81 |

        - 抗酚黄变效果

表27不同轧车压力下抗酚黄变剂A整理后织物的抗酚黄变效果（贴样见附图12）

| 轧车压力 助剂用量 | 0.5kg/cm2 | 0.8kg/cm2 | 1.0kg/cm2 | 2.0kg/cm2 | 3.0kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 2-3+ | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3- |

由表25-27数据和贴样可知，不同浸轧压力对整理后织物的白度相差不大，当浸轧压力超过2.0kg/cm2，抗酚黄变效果下降，故选择轧车压力2.0kg/cm2（轧余率50%左右）为最佳轧车压力，进行后续试验。

    - 浸轧次数确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 10 g/L、20 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

分别采用一浸一轧、二浸二轧（压力2.0kg/cm2，浸泡时间10sec），记录轧余率，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×10 min烘干，测试抗酚黄变效果、整理后织物白度。

      - 结果

        - 轧余率

表28不同浸轧次数的轧余率

| 浸轧次数 助剂用量 | 一浸一轧 | 两浸两轧 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 55.71% | 53.96% |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 52.01% | 51.13% |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 50.96% | 49.75% |

        - 白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表29，贴样见附图13

表29不同浸轧次数整理后织物的白度

| 浸轧次数 助剂用量 | 一浸一轧 | 两浸两轧 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 72.23 | 72.50 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 73.01 | 73.55 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 73.13 | 73.19 |

        - 抗酚黄变效果

表30不同浸轧次数整理后织物的抗酚黄变效果（贴样见附图13）

| 浸轧次数 助剂用量 | 一浸一轧 | 两浸两轧 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A（10 g/L） | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂A（20 g/L） | 3 | 3 |

由表28-30数据和贴样可知，不同浸轧次数对整理后织物的白度和抗酚黄变效果相差不大，两浸两轧的轧余率略低于一浸一轧。为了操作简便，选择一浸一轧进行后续试验。

    - 最佳用量确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗酚黄变剂A | 5、10、20、30、40、50 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

一浸一轧（压力2.0kg/cm2，浸泡时间10sec），记录轧余率，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×10 min烘干，测试抗酚黄变效果、整理后织物白度。

      - 结果

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的织物的白度，测试结果见表31，贴样见附图14。

表31不同轧车压力下的整理后织物的轧余率

| 助剂用量 测试结果 | 0 g/L | 5 g/L | 10 g/L | 20 g/L | 30 g/L | 40 g/L | 50 g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轧余率 | 54.02% | 48.50% | 52.44% | 50.51% | 50.09% | 48.98% | 48.33% |
| 白度 | 72.96 | 73.08 | 73.21 | 73.42 | 73.36 | 73.22 | 73.48 |
| 抗酚黄变效果 | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 | 5 |

由表31数据和贴样可知，经抗酚黄变剂A不同用量整理后织物的白度均相差不大，抗酚效果随着用量的增加有一定的提升效果，考虑到染厂实际用量及助剂抗酚黄变效果的提升效果，选择10 g/L和30 g/L进行后续试验。

      - 不同抗酚黄变剂的抗酚黄变效果对比

选择9只抗酚黄变剂，编号分别为A、B、C、D、E、F、G、H和I，折算成50%的含固量来进行以下试验。

        - 浅色织物

82*18本白锦/氨纶针织布

          - 染液配制

|  | 红色布 |
| --- | --- |
| 酸性红2B | 0.08 %（owf） |
| 酸性匀染剂 | 0.5 ml/L |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

          - 染色工艺

浴比1：10，室温依次加入染液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

        - 增白织物

82*18本白锦/氨纶针织布

          - 增白溶液配制

|  | 增白布 |
| --- | --- |
| 锦纶增白剂DM-2650 | 2 %（owf） |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

          - 增白工艺

浴比1：10，室温依次加入增白溶液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

        - 使用织物

82*18本白锦/氨纶针织布、82*18增白锦/氨纶针织布、82*18红色锦/氨纶针织布。

        - 试验配方

| 用量（owf） 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 抗酚黄变剂A | 10.0 g/L | 30.0 g/L |
| 抗酚黄变剂B | 7.92 g/L | 23.76 g/L |
| 抗酚黄变剂C | 9.65 g/L | 28.95 g/L |
| 抗酚黄变剂D | 6.47 g/L | 19.42 g/L |
| 抗酚黄变剂E | 6.14 g/L | 18.43 g/L |
| 抗酚黄变剂F | 8.88 g/L | 26.65 g/L |
| 抗酚黄变剂G | 6.83 g/L | 20.48 g/L |
| 抗酚黄变剂H | 5.84 g/L | 17.52 g/L |
| 抗酚黄变剂I | 11.16 g/L | 33.47 g/L |

        - 工艺流程

调工作液pH值调节至4.0左右，浸泡10 sec，一浸一轧（压力2 kg/cm2），轧车转速8.0 r/min，记录轧余率，100 ℃烘干，测试抗热黄变效果、整理后织物的白度。

        - 结果

          - 本白布轧余率

表32本白锦氨纶布的轧余率

| 用量（owf） 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 55.27% | 55.27% |
| 抗酚黄变剂A | 52.03% | 50.57% |
| 抗酚黄变剂B | 54.95% | 52.20% |
| 抗酚黄变剂C | 54.31% | 52.23% |
| 抗酚黄变剂D | 53.45% | 53.97% |
| 抗酚黄变剂E | 52.96% | 50.12% |
| 抗酚黄变剂F | 52.34% | 50.89% |
| 抗酚黄变剂G | 52.25% | 51.78% |
| 抗酚黄变剂H | 52.14% | 51.23% |
| 抗酚黄变剂I | 53.28% | 51.23% |

          - 本白布白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的本白布的白度，测试结果见表33，贴样见附图15。

表33本白锦氨纶布的白度

| 用量 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 73.06 | 73.06 |
| 抗酚黄变剂A | 73.26 | 74.04 |
| 抗酚黄变剂B | 73.02 | 73.10 |
| 抗酚黄变剂C | 72.89 | 73.12 |
| 抗酚黄变剂D | 72.72 | 73.08 |
| 抗酚黄变剂E | 73.13 | 72.94 |
| 抗酚黄变剂F | 72.96 | 72.89 |
| 抗酚黄变剂G | 73.53 | 74.11 |
| 抗酚黄变剂H | 73.45 | 73.43 |
| 抗酚黄变剂I | 73.14 | 72.95 |

          - 本白布抗酚黄变效果

表34本白锦氨纶布的抗酚黄变效果（贴样见附图15）

| 用量 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 1 | 1 |
| 抗酚黄变剂A | 3 | 3-4 |
| 抗酚黄变剂B | 2 | 3 |
| 抗酚黄变剂C | 2-3 | 3 |
| 抗酚黄变剂D | 2 | 3 |
| 抗酚黄变剂E | 2 | 2-3- |
| 抗酚黄变剂F | 1+ | 1+ |
| 抗酚黄变剂G | 3 | 4 |
| 抗酚黄变剂H | 2 | 2-3- |
| 抗酚黄变剂I | 2 | 2-3- |

        - 增白布白度

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的增白布的白度，测试结果见表35，贴样见附图16。

表35增白锦氨纶布的白度

| 用量 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 167.09 | 167.09 |
| 抗酚黄变剂A | 168.63 | 169.50 |
| 抗酚黄变剂B | 169.49 | 167.86 |
| 抗酚黄变剂C | 169.74 | 168.70 |
| 抗酚黄变剂D | 169.32 | 168.72 |
| 抗酚黄变剂E | 168.83 | 169.44 |
| 抗酚黄变剂F | 169.25 | 168.37 |
| 抗酚黄变剂G | 169.22 | 168.82 |
| 抗酚黄变剂H | 168.84 | 168.11 |
| 抗酚黄变剂I | 168.90 | 167.01 |

        - 增白布抗酚黄变效果

表36增白锦氨纶布的抗酚黄变效果（贴样见附图16）

| 用量 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂A | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂B | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂C | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂D | 4- | 4-5 |
| 抗酚黄变剂E | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂F | 3 | 3 |
| 抗酚黄变剂G | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂H | 4- | 4 |
| 抗酚黄变剂I | 4- | 4-5 |

        - 红色布色变值

用电脑测色仪测试抗酚黄变剂整理后的红色布的变色值（以未处理布样为基准测色变值），测试结果见表20，贴样见附图17。

表37红色锦氨纶布的色变值

| 用量（owf） 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 1.18 | 1.18 |
| 抗酚黄变剂A | 0.97 | 1.37 |
| 抗酚黄变剂B | 0.7 | 0.31 |
| 抗酚黄变剂C | 0.8 | 0.87 |
| 抗酚黄变剂D | 0.6 | 0.28 |
| 抗酚黄变剂E | 0.35 | 0.82 |
| 抗酚黄变剂F | 0.61 | 0.84 |
| 抗酚黄变剂G | 0.91 | 1.02 |
| 抗酚黄变剂H | 0.41 | 0.4 |
| 抗酚黄变剂I | 0.64 | 0.08 |

        - 抗酚黄变效果

表38红色锦氨纶布的抗酚黄变效果（贴样见附图17）

| 用量 助剂 | 用量10 g/L基准 | 用量30 g/L基准 |
| --- | --- | --- |
| 空白 | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂A | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂B | 3-4 | 4 |
| 抗酚黄变剂C | 3-4 | 4 |
| 抗酚黄变剂D | 3-4 | 4 |
| 抗酚黄变剂E | 3-4 | 3-4+ |
| 抗酚黄变剂F | 2-3 | 2-3 |
| 抗酚黄变剂G | 4 | 4-5 |
| 抗酚黄变剂H | 3-4 | 3-4+ |
| 抗酚黄变剂I | 3-4 | 3-4+ |

由表34-38数据和贴样可知，浸轧法处理条件（调工作液pH值至4.0左右，浸泡10 sec，一浸一轧，压力2 kg/cm2，轧车转速8.0 r/min，记录轧余率，100 ℃烘干）能明显评价出抗酚黄变剂的抗酚黄变效果的优劣。

抗酚黄变剂A、G对锦/氨纶织物的抗酚黄变效果均非常显著，抗酚黄变剂B、C、D对锦/氨纶织物的抗酚黄变效果较好且稍差于抗酚黄变剂A、G；抗酚黄变剂E、H、I对锦/氨纶织物有一定的抗酚黄变效果但是不太理想；抗酚黄变剂F用在浸轧法中的抗酚黄变效果较差。

染厂在大生产前需做好小样试验，筛选出适用于浸轧法的抗酚黄变剂。

  - 实验方法的确定

    - 锦纶抗酚黄变剂的处理

锦纶抗酚黄变剂均按照HG/T 4266-2011测定含固量，然后换算为50 %的含固量进行试验。

    - 使用织物

82*18本白锦/氨纶针织布、82*18增白锦/氨纶针织布、82*18浅色锦/氨纶针织染色布。

    - 浸渍法抗酚黄变整理

      - 抗酚黄变剂用量

| 抗酚黄变剂用量 | 1 %~3 %（o.w.f） |
| --- | --- |

      - 试验工艺

浴比1：10，去离子水配液，调节工作液pH值至4.0左右，40℃处理20 min，100℃烘干10 min，测试整理后织物的白度、△E*及抗酚黄变效果。

    - 浸轧法抗酚黄变整理

      - 抗酚黄变剂用量

| 抗酚黄变剂用量 | 10~30 g/L |
| --- | --- |

      - 试验工艺

调节工作液pH值至4.0左右，一浸一轧（压力2.0 kg/cm2，轧余率50 %左右），浸泡10 sec，轧车转速8.0 r/min，100 ℃烘干，测试整理后织物的白度、△E*及抗酚黄变效果。

    - 抗酚黄变效果测试

      - 测试步骤

- 准备好测试试纸，聚乙烯塑料板，不含BHT的聚乙烯薄膜；

- 将待测试织物剪成3 cm×9cm，再分别放入对折的测试试纸中间，将夹有测试布样的测试试纸用聚乙烯塑料板隔开重叠放置；

- 将重叠好的聚乙烯塑料板（夹有测试纸）用不含BHT的聚乙烯薄膜包三层，并用胶布封严，形成组合测试样；

- 将包裹好的测试组合试样竖立放置在烘箱中，50℃±2℃条件下放置16小时；

- 打开组合样，用灰色卡评估试样黄变等级。

- 打开测试纸样，应在半小时以内对测试布样进行评级（因为有些材料的颜色有淡化的现象）。

      - 结果表述

        - 抗酚黄变剂整理后织物的白度、变色值

- 将抗酚黄变剂整理后的锦氨纶织物用电脑测色仪测试白度和△E*。各指标的含义说明如下：

- 白度：织物白度越高表示抗酚黄变剂对白度影响越小；白度越低，表示抗酚黄变剂对白度影响越大。

- △E*：色差值。数值越大，表示与原布色差越大，即抗酚黄变剂整理后织物的色变越大。

- 注：测色方法应符合GB/T 6688和GB/T 6689的规定。

        - 抗酚黄变效果

- 评级：以灰色样卡评定变色等级，5级变色最小，抗酚黄变效果最好；1级变色最大，抗酚黄变效果最差。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 采用国际标准与国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予以说明的事项

无。

附图1 浸渍法水质对抗酚黄变效果的影响

附图2 浸渍法浴比对抗酚黄变效果的影响

附图3 浸渍法工作液pH值对抗酚黄变效果的影响

图4浸渍法温度对抗酚黄变效果的影响

附图5浸渍法时间对抗酚黄变效果的影响

附图6抗酚黄变剂整理后最佳烘干温度筛选

附图7抗酚黄变剂浸渍法最佳用量筛选

附图8浸渍法中不同抗酚黄变剂对比用在本白锦氨纶布上的抗酚黄变效果

附图9浸渍法中不同抗酚黄变剂对比用在增白锦氨纶布上的抗酚黄变效果

附图10浸渍法中不同抗酚黄变剂对比用在红色锦氨纶布上的抗酚黄变效果

附图11浸轧法中不同浸泡时间对抗酚黄变效果影响

附图12浸轧法中不同轧车压力对抗酚黄变效果的影响

附图13浸轧法中浸轧次数对抗酚黄变效果的影响

附图14浸轧法最佳用量筛选

附图15浸轧法中不同抗酚黄变剂对比用在本白锦氨纶布上的抗酚黄变效果

附图16浸轧法中不同抗酚黄变剂对比用在增白锦氨纶布上的抗酚黄变效果

附图17浸轧法中不同抗酚黄变剂对比用在红色锦氨纶布上的抗酚黄变效果