ICS 71.100.40

G70

HG

中华人民共和国化工行业标准

HG/T×××××—××××

纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂

抗热黄变效果的测定

Textile dyeing and finishing auxiliaries——Nylon blocking agent

— Determination of anti-heat yellowing effect

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持文件一并附上。）

征求意见稿

- ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC134/SC1）归口。

本标准起草单位：广东德美精细化工股份有限公司、浙江传化股份有限公司。

本标准主要起草人：

纺织染整助剂 锦纶抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定

范围

本标准规定了纺织染整助剂中锦纶抗热黄变剂抗热黄变效果测定的实验方法。

本标准适用于锦纶抗热黄变剂对锦纶预定形、高温定形及高温压模抗热黄变效果的测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 251 评定沾色用灰色样卡（GB/T 251-2008，ISO 105-A03:1993，IDT）

GB/T 2374-2007 染料染色测定的一般条件规定

GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定

GB/T 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气（GB/T 6529-2008，ISO 139:2005，MOD）

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法（GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987，MOD）

GB/T 6688-2008 染料相对强度和色差的测定仪器法

GB/T 8425 纺织品白度的测定仪器法

HG/T 4266-2011 纺织染整助剂含固量的测定

原理

纺织品在规定条件下经抗热黄变剂整理后，模拟印染厂锦氨纶高温处理工艺，将被测试样在高温条件下定形，或在规定的温度和压力下用加热装置压模一定的时间，取出试样，用GB 215灰色样卡评定试样的变色等级，或者用测色仪测试定形前后、压模前后的白度值以及浅色织物的色变。用于增白布，定形或压模后白度值越高，表示抗热黄变效果越好。用于浅色布，定形或压模后变色值越小，表示抗热黄变效果越好。

试剂和材料

除非另有规定，仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T 6682中规定的三级水。

酸性染料：酸性翠蓝F-5G（亨斯迈）；

冰乙酸；

织物：锦纶标准布。

仪器和设备

实验室用小样染色机；

实验室用小型定形机；

电热鼓风干燥箱（室温 ~ 300℃），精度±1 ℃；

测色仪，符合 GB/T 6688的规定；

pH计（0 ~ 14），精度±0.01；

电子天平，感量0.001 g。

试验步骤

浅色织物准备

配制酸性翠蓝F-5G0.15 %（o.w.f）、酸性匀染剂0.5 mL/L、98%HAc0.2 mL/L的溶液，使用4.3规定的锦纶标准布，浴比1:10，以1.5 ℃/min的速率升温至98 ℃，保温30 min，排液，洗净，烘干，待用。

增白织物准备

配制锦纶增白剂2.0 %（o.w.f）、98%HAc 0.2 mL/L的溶液，使用4.3规定的锦纶标准布，浴比1:10，以1.5 ℃/min的速率升温至98 ℃，保温30 min，排液，洗净，烘干，待用。

抗热黄变整理

配制抗热黄变剂	5~15 g/L工作液100 mL，使用4.3规定的锦纶标准布、经6.1处理的浅色布和经6.2处理的增白布，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃烘干5 min，待测。

抗热黄变效果测试

测试步骤

        - 布样的裁剪

将经6.3整理后的布样沿经向裁剪成大小基本一致的3小块，再将其中一小块裁剪成11 cm×5 cm大小的布样，待高温定形或热压处理。

        - 高温定形抗热黄变效果测试

在小样定形机中195 ℃定形5 min，取出试样，将试样放在标准大气中调湿，直至达到平衡，增白布、本白布测试白度值，浅色布测试变色值（△E*），评定抗热黄变效果。

        - 高温压模抗热黄变效果测试

在熨烫升华牢度测试仪中195 ℃热压8min，取出试样，将试样放在标准大气中调湿，直至达到平衡，增白布、本白布测试白度值，浅色布测试变色值（△E*），评定抗热黄变效果。

结果评定

        - 评级

以灰色样卡评定变色等级，5级变色最小，抗热黄变效果最好，1级变色最大，抗热黄变效果最差。

        - 白度值、变色值

测试定形前后、压模前后布样的白度值或变色值。

增白布：布样定形后、压模后白度值越高，表示抗热黄变效果越好；反之则抗热黄变效果越差。

浅色布：布样定形后、压模后变色值越小，表示抗热黄变效果越好；反之则抗热黄变效果越差。

试验报告

试验报告包括如下内容：

本标准的编号；

被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

所用织物及染料；

实际测试条件；

试验结果；

试验日期；

与本方法的差异。

_________________________________