中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂 抗热黄变剂

抗热黄变效果的测定

编制说明

（征求意见稿）

广东德美精细化工股份有限公司

2016年6月

《纺织染整助剂 抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂 抗热黄变剂 抗热黄变效果的测定》列入2016年推荐性化工行业标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由广东德美精细化工股份有限公司等负责起草。

- 制订本标准的目的和意义

由于锦纶（尼龙）纤维具有较高的弹性模量和一定的吸湿性，强力高、耐磨性好，综合服用性能介于疏水性合成纤维和棉等天然纤维之间，因此，常用于制作高档泳装、女式内衣和运动服、休闲服等服装面料，深受消费者的青睐。

锦纶属于合成纤维，在纺丝、织造和染整加工过程中，容易受到不均匀的外力作用而产生大分子内应力，因此通常在染整的首道工序进行高温预定形，以消除内应力，使织物尺寸稳定、门幅整齐划一，提高美观度。但是，由于锦纶纤维是聚酰胺大分子结构，末端含有氨基，氨基在高温定形时，容易在氧化性物质的作用下被氧化而产生黄色物质，从而使织物泛黄，对于浅色织物而言则造成色变。而当锦氨纶织物用于女式内衣时，裁剪后通常需要在高温条件下在模具中压模成型，同样会造成白色织物黄变和浅色织物色变。

因此，当锦纶织物在高温预定形和压模成型时，需要使用进行抗热黄变剂进行抗热黄变整理，以减轻或预防黄变和色变的产生。目前，国内外生产抗热黄变整理剂的助剂供应商很多，比如浙江传化、广东德美、科莱恩、拓纳、佳和及众多中小化学助剂生产商，这些产品的种类、含量和性能表现等差异较大。

鉴于目前尚无统一的锦纶抗热黄变剂应用在锦纶织物上的抗热黄变效果评定的方法，因此，有必要制订行业标准对锦纶抗热黄变剂应用在锦纶织物上的抗热黄变效果测定进行规范和统一，以便进行技术交流和沟通，避免在产品性能评价过程中产生不必要的争议。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂抗热黄变剂抗热黄变效果的测定》标准的编制工作，广东德美精细化工股份有限公司专门成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展各项工作，我们的主要工作过程如下：

1）2015年11月-2015年12月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献、标准和方法。

2）2015年12月-2015年2月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

3）2016年2月-2016年6月，根据试验方案，进行试验条件的选择和系统试验验证工作，确定试验方法，形成标准草案。

4）2016年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准征求意见稿，2016年7月-2016年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对抗热黄变剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的抗热黄变剂应用在锦纶织物上抗热黄变效果的评定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 国内外相关测试标准

现阶段国内外尚无专门针对抗热黄变剂应用效果测试方法的相关标准。

- 实验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户的意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从抗热黄变剂浸轧法用量、烘干温度、评价抗热黄变效果的定形及压模温度、时间和水质等各种影响因素出发，进行了系统性试验，得出合理的试验条件，从而充分保证了抗热黄变剂试验方法的准确性和重现性。

  - 试验结果与讨论

    - 水质对抗热黄变效果的影响

      - 使用织物

增白锦氨纶针织布。

      - 试验配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：20，用去离子水和50 ppm、100 ppm、200 ppm、300硬水配液后，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），浸泡时间15sec，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

      - 结果

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试经抗热黄变剂整理的织物定形前、定形后、压模后布样的白度值，测试结果见表1，贴样见附图1。

表1 不同水质的抗热黄变效果

| 水质 助剂用量 |  | 去离子水 | 50 ppm 硬水 | 100 ppm 硬水 | 200 ppm 硬水 | 300 ppm 硬水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM-2916N 0 g/L | 定形前 | 176.45 | 177.08 | 176.27 | 175.76 | 176.25 |
|  | 定形后 | 128.86 | 128.34 | 127.41 | 126.32 | 126.05 |
|  | 压膜后 | 101.46 | 100.80 | 98.33 | 94.95 | 92.68 |
| DM-2916N 15 g/L | 定形前 | 177.47 | 178.01 | 176.69 | 177.76 | 176.51 |
|  | 定形后 | 160.28 | 160.59 | 160.75 | 161.06 | 161.46 |
|  | 压膜后 | 152.13 | 150.23 | 147.55 | 147.17 | 145.36 |

由表1数据和贴样可知，用不同硬度的水配制工作液，水质硬度的大小对定形后的抗热黄变效果影响不大，对压膜后的抗热黄变效果影响较大，水硬度越大，压模后的抗热黄变效果越差。为了排除干扰因素，选择去离子水进行后续试验。

    - 最佳浸泡时间确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布、增白锦氨纶针织布。

      - 试验处方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1:20，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），分别浸泡3 sec、5 sec、10 sec、15 sec、20 sec、30 sec，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

      - 结果

用电脑测色仪测经试抗热黄变剂整理的织物定形前、定形后、压模后布样的白度值，测试结果见表2、表3，贴样见附图2、图3。

表2不同浸泡时间的抗热黄变效果（本白布）

| 浸泡时间 助剂用量 |  | 3 sec | 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 74.76 | 74.65 | 74.83 | 74.76 | 74.83 | 74.95 |
|  | 定形后 | 46.31 | 47.94 | 48.40 | 49.94 | 50.43 | 49.76 |
|  | 压膜后 | 27.80 | 28.96 | 29.29 | 29.10 | 29.77 | 30.57 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 75.42 | 75.42 | 75.42 | 75.05 | 75.50 | 75.67 |
|  | 定形后 | 61.68 | 62.67 | 62.78 | 62.60 | 63.98 | 63.81 |
|  | 压膜后 | 48.72 | 50.53 | 50.81 | 50.84 | 52.33 | 52.23 |

表3 不同浸泡时间的抗热黄变效果（增白布）

| 浸泡时间 助剂用量 |  | 3 sec | 5 sec | 10 sec | 15 sec | 20 sec | 30 sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 176.58 | 178.48 | 177.43 | 178.29 | 177.98 | 177.95 |
|  | 定形后 | 139.46 | 140.86 | 140.62 | 141.01 | 140.91 | 140.97 |
|  | 压膜后 | 106.42 | 108.09 | 107.96 | 107.92 | 108.02 | 109.40 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 177.93 | 178.49 | 176.92 | 178.68 | 178.35 | 177.40 |
|  | 定形后 | 160.44 | 162.03 | 162.53 | 162.88 | 163.33 | 163.69 |
|  | 压膜后 | 148.58 | 150.66 | 151.09 | 151.87 | 152.54 | 152.33 |

由表2、表3数据和贴样可知，随着浸泡时间的延长，抗热黄变效果略有提升，浸泡3 s、5 s时间相对较短，布面容易出现润湿不匀现象，因此选择10 s作为最佳浸泡时间进行后续试验。

    - 最佳浴比确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

分别按浴比1:5、1:10、1:20、1:30配液，浸泡10 sec，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表4，贴样见附图4。

表4 不同浴比的抗热黄变效果

| 浴比 助剂用量 |  | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 74.62 | 74.84 | 74.50 | 75.07 |
|  | 定形后 | 38.67 | 41.14 | 41.53 | 42.02 |
|  | 压膜后 | 25.91 | 27.49 | 27.08 | 27.14 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 75.41 | 75.44 | 74.69 | 74.56 |
|  | 定形后 | 52.71 | 54.48 | 54.95 | 54.73 |
|  | 压膜后 | 52.79 | 54.40 | 54.60 | 54.96 |

由表4数据和贴样可知，浴比1:5的抗热黄变效果稍差于浴比1:10、1:20、1:30，从节能方面考虑，选择浴比1:10作为最佳浴比进行后续试验。

    - 最佳轧车压力确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 试验处方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（轧车压力分别用0.5、0.8、1.0、1.5、2.0、3.0 kg/cm2），浸泡10 sec，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

      - 结果

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表5，贴样见附图5。

表5不同轧车压力的抗热黄变效果

| 轧车压力 助剂用量 |  | 0.5 kg/cm2 | 0.8 kg/cm2 | 1.0 kg/cm2 | 1.5 kg/cm2 | 2.0 kg/cm2 | 3.0 kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 73.87 | 73.63 | 73.36 | 73.82 | 73.56 | 73.65 |
|  | 定形后 | 54.66 | 55.98 | 54.01 | 53.59 | 54.17 | 53.29 |
|  | 压膜后 | 27.47 | 28.03 | 27.55 | 29.10 | 28.57 | 28.38 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 74.16 | 73.79 | 73.55 | 73.54 | 74.08 | 73.97 |
|  | 定形后 | 60.91 | 60.99 | 60.45 | 59.76 | 60.59 | 59.33 |
|  | 压膜后 | 48.08 | 48.50 | 47.92 | 47.96 | 47.90 | 47.60 |

由表5数据和贴样可知，不同的轧车压力对抗热黄变效果的影响不大，综合考虑，选择轧车压力为2.0 kg/cm2进行后续试验。

    - 浸轧次数确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 试验处方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，浸泡10 sec，一浸一轧、二浸二轧（压力2 kg/cm2），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

      - 结果

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表6，贴样见附图6。

表6 不同浸轧次数的抗热黄变效果

| 浸轧方式 助剂用量 |  | 一浸一轧 | 二浸二轧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 74.51 | 74.93 |
|  | 定形后 | 44.40 | 44.06 |
|  | 压膜后 | 27.02 | 28.58 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 75.19 | 74.88 |
|  | 定形后 | 56.46 | 55.13 |
|  | 压膜后 | 50.46 | 51.73 |

由表6数据和贴样可知，一浸一轧与二浸二轧的抗热黄变效果相差不大，为了操作简便选择一浸一轧进行后续试验。

    - 最佳用量确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 试验处方

| 抗热黄变剂A | 0、5、10、15、20、30、40、50 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

      - 结果

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表7，贴样见附图7。

表7 不同用量的抗热黄变效果

| 助剂用量 工艺 | 0 g/L | 5 g/L | 10 g/L | 15 g/L | 20 g/L | 30 g/L | 40 g/L | 50 g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整理后 | 74.51 | 74.32 | 75.10 | 74.79 | 74.70 | 74.76 | 74.85 | 74.79 |
| 定形后 | 44.40 | 53.23 | 58.51 | 61.13 | 61.37 | 62.29 | 63.18 | 63.34 |
| 压膜后 | 27.02 | 39.17 | 43.37 | 53.59 | 55.46 | 55.68 | 56.26 | 56.35 |

由表7数据和贴样可知，定形后，用量0-15 g/L之间，抗热黄变效果提升明显，在用量15-50 g/L时抗热黄变效果相差不大，提升效果不明显；压膜后，用量0-15 g/L之间，抗热黄变效果提升明显，15-20 g/L之间抗热黄变效果略有提升，在用量20-50 g/L时抗热黄变效果无提升。综合考虑，选择5 g/L、15 g/L作为最佳用量进行后续试验。

    - 最佳烘干温度确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、5 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，分别于室温、40 ℃、60 ℃、80 ℃、100 ℃烘干或在160 ℃、170 ℃、180 ℃×80 sec湿布焙烘，将每一块整理布样分成3份，一份用190 ℃×5 min定形，一份参照GB/T6152-2008 耐热压色牢度测定的一般条件规定用195 ℃×6 min压膜。测试定形前、定形后、压模后布样的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表8，贴样见附图8。

表8不同烘干温度的抗热黄变效果

| 烘干温度 助剂用量 |  | 晾干 | 40℃烘干 | 60℃ 烘干 | 80℃ 烘干 | 100℃ 烘 | 160℃焙烘 | 170℃焙烘 | 180℃焙烘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A 0 g/L | 定形前 | 75.12 | 74.40 | 74.77 | 75.02 | 74.64 | 73.99 | 72.14 | 72.03 |
|  | 定形后 | 44.53 | 47.03 | 47.71 | 46.44 | 47.84 | 47.88 | 45.73 | 44.53 |
|  | 压膜后 | 25.32 | 27.25 | 27.39 | 26.70 | 26.86 | 25.90 | 25.47 | 25.96 |
| 抗热黄变剂A 5 g/L | 定形前 | 74.36 | 74.89 | 75.24 | 74.40 | 74.86 | 74.57 | 74.03 | 72.69 |
|  | 定形后 | 51.15 | 52.57 | 54.54 | 53.53 | 53.54 | 53.29 | 52.59 | 53.20 |
|  | 压膜后 | 36.02 | 37.07 | 37.45 | 37.51 | 37.33 | 36.56 | 35.55 | 35.77 |
| 抗热黄变剂A 15 g/L | 定形前 | 75.36 | 74.99 | 74.35 | 74.99 | 74.94 | 75.14 | 74.24 | 74.16 |
|  | 定形后 | 58.40 | 60.14 | 60.94 | 59.34 | 59.65 | 60.94 | 60.39 | 60.20 |
|  | 压膜后 | 48.75 | 50.07 | 50.55 | 50.69 | 50.67 | 49.81 | 50.29 | 48.75 |

由表8数据和贴样可知，不同的烘干条件对抗热黄变效果的影响不大，结合染厂实际情况，选择100 ℃烘干条件进行后续试验。

    - 最佳定形温度确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、5 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成7份，分别采用160 ℃、170 ℃、180 ℃、190 ℃、195 ℃、200 ℃×5 min定形。测试定形前后织物的白度值，根据白度值评价抗热黄变效果。

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表9，贴样见附图9。

表9不同定形温度的抗热黄变效果

| 定形温度 助剂用量 |  | 定前 | 160℃定形 | 170℃定形 | 180℃定形 | 190℃定形 | 195℃定形 | 200℃定形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A | 0 g/L | 74.12 | 69.16 | 64.98 | 55.03 | 41.91 | 24.25 | 15.74 |
|  | 5 g/L | 74.49 | 71.48 | 67.83 | 60.90 | 47.30 | 33.84 | 20.34 |
|  | 15 g/L | 74.73 | 72.30 | 69.34 | 64.19 | 52.52 | 41.80 | 25.56 |

由表9数据和贴样可知，在195 ℃定形时，用量0 g/L、5 g/L、15 g/L三者之间的抗热黄变效果提升性相对较为明显，因此选择195 ℃定形来评价抗热黄变效果。

    - 最佳定形时间确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、5 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将整理布样分成7份，分别采用195 ℃×1 min、3 min、4 min、5 min、6 min、8 min定形，测试定形前后织物的白度值，对比抗热黄变效果。

        - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表10，贴样见附图10。

表10 不同定形时间的抗热黄变效果

| 定形时间 助剂用量 |  | 定前 | 定形1 min | 定形3 min | 定形4 min | 定形5 min | 定形6 min | 定形8 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A | 0 g/L | 73.72 | 66.90 | 51.47 | 43.75 | 33.18 | 28.30 | 16.45 |
|  | 5 g/L | 74.01 | 67.87 | 54.76 | 49.27 | 41.77 | 33.37 | 21.12 |
|  | 15 g/L | 74.15 | 68.73 | 59.91 | 56.14 | 48.81 | 39.63 | 27.23 |

由表10数据和贴样可知，在195 ℃定形时，在定形时间为5 min时，用量0 g/L、5 g/L、15 g/L三者之间的抗热黄变效果提升性相对较为明显，因此选择195 ℃×5 min定形条件来评价抗热黄变效果。

    - 最佳压模温度确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、5 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将每一块整理布样分成7份，分别采用170 ℃、180 ℃、185 ℃、190 ℃、195 ℃、200 ℃×6 min压膜。测试压模前后织物的白度值，对比抗热黄变效果。

      - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表11，贴样见附图11。

表11 不同压膜温度的抗热黄变效果

| 压模温度 助剂用量 |  | 压模前 | 170℃压模 | 180℃压模 | 185℃压模 | 190℃压模 | 195℃压模 | 200℃压模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A | 0 g/L | 73.72 | 65.98 | 57.76 | 50.25 | 42.83 | 28.46 | 11.58 |
|  | 5 g/L | 74.01 | 67.26 | 62.26 | 57.13 | 50.41 | 39.53 | 26.88 |
|  | 15 g/L | 74.15 | 69.29 | 67.07 | 64.12 | 57.33 | 51.74 | 42.61 |

由表11数据和贴样可知，压膜温度在195 ℃和200 ℃时，用量0 g/L、5 g/L、15 g/L三者之间的抗热黄变效果提升性相对较为明显，但由于200 ℃压膜后的布样氨纶部分断裂，因此选择195 ℃压模温度来评价抗热黄变效果。

    - 最佳压模时间确定

      - 使用织物

本白锦氨纶针织布。

      - 配方

| 抗热黄变剂A | 0 g/L、5 g/L、15 g/L |
| --- | --- |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将整理布样分成7份，分别采用195 ℃×2 min、3 min、4 min、5 min、6 min、8 min、10 min压模。测试压模前后织物的白度值，对比抗热黄变效果。

      - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试抗热黄变剂整理后的本白锦氨纶布白度值，测试结果见表12，贴样见附图12。

表12不同压模时间的抗热黄变效果

| 压模时间 助剂用量 |  | 压模前 | 压模2 min | 压模3 min | 压模4 min | 压模5 min | 压模6 min | 压模8 min | 压模10min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A | 0 g/L | 74.15 | 57.69 | 49.71 | 39.88 | 33.13 | 23.90 | 14.17 | 4.03 |
|  | 5 g/L | 73.75 | 62.43 | 55.66 | 51.78 | 46.26 | 40.61 | 28.76 | 20.69 |
|  | 15 g/L | 73.64 | 66.25 | 63.49 | 60.14 | 58.12 | 52.44 | 44.27 | 39.93 |

由表12数据和贴样可知，在195 ℃压模时，在压模时间为8 min、10 min时，用量0 g/L、5 g/L、15 g/L三者之间的抗热黄变效果提升性相对较为明显，因此选择195 ℃×8 min的压模条件来评价抗热黄变效果。

    - 不同抗热黄变剂的抗热黄变效果对比

      - 抗热黄变剂含固量测定

含固量是纺织染整助剂尤其是液体型纺织染整助剂最主要的基础指标之一，查阅近几年的国内外《纺织染料助剂使用指南》发现，抗热黄变剂品种较多，含固量不同，推荐用量差异很大。我们选择了8只国内外有代表性的助剂厂商生产的产品，按照化工行业标准《H G T 4266-2011 纺织染整助剂含固量的测定》进行测定，结果见表13。

表13市场上常见抗热黄变剂的含固量

| 抗热黄变剂名称 | 生产厂家 | 含固量（ %） |
| --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂DM-2916N | 德美 | 35.69 % |
| 彩艳抗热黄变剂 | 司马 | 100 % |
| 德润抗热黄变剂D83D | 中纺化工 | 99.91 % |
| 抗氧化剂SD-3432 | 汕头创新 | 12.68 % |
| 超盈抗热黄变剂AY | 拓纳 | 6.89 % |
| 德润抗热黄变剂D85D | 中纺化工 | 43.92 % |
| 抗热黄变剂DY | 江门盈丰 | 45.02 % |
| 抗热黄变剂NY | 江门盈丰 | 11.76 % |

从表13数据可知，不同生产商的产品含固量差异较大，而在试验过程中，抗热黄变剂用量是抗热黄变效果最关键的因素之一，含固量的巨大差异造成试验用量难以确定，不能客观、准确地比较抗热黄变剂抗热黄变效果的优劣，因此，为了排除含固量不一致造成的干扰，将试验所用的抗热黄变剂转换成相同的含固量（35 %）进行以下试验。8只抗热黄变剂分别从A、B、C、D、E、F、G至H随机编号。

      - 浅色织物准备

82*18本白锦/氨纶针织布

        - 染液配制

|  | 翠蓝色布 |
| --- | --- |
| 酸性翠蓝F-5G | 0.15 %（owf） |
| 酸性匀染剂 | 0.5 ml/L |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

        - 染色工艺

浴比1：10，室温依次加入染液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

      - 增白织物准备

        - 织物

82*18本白锦/氨纶针织布

        - 增白溶液配制

|  | 增白布 |
| --- | --- |
| 锦纶增白剂DM-2650 | 2 %（owf） |
| 98%HAc | 0.2 ml/L |

        - 增白工艺

浴比1：10，室温依次加入增白溶液、水、布，1.5 ℃/min升温，98 ℃×30 min，排液，冷水洗1次，脱水，烘干。

      - 使用织物

82*18本白锦/氨纶针织布、82*18增白锦/氨纶针织布、82*18粉红色锦/氨纶针织布。

      - 试验配方

| 助剂用量 助剂 | 含固量 | 用量5 g/L基准 | 用量15 g/L基准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗热黄变剂A | 35.69 % | 5.0 g/L | 15.0 g/L |
| 抗热黄变剂B | 100 % | 1.78 g/L | 5.35 g/L |
| 抗热黄变剂C | 99.91 % | 1.79 g/L | 5.36 g/L |
| 抗热黄变剂D | 12.68 % | 14.07 g/L | 42.22 g/L |
| 抗热黄变剂E | 6.89 % | 25.90 g/L | 77.70 g/L |
| 抗热黄变剂F | 43.92 % | 4.06 g/L | 12.19 g/L |
| 抗热黄变剂G | 45.02 % | 3.96 g/L | 11.89 g/L |
| 抗热黄变剂H | 11.76 % | 15.17 g/L | 45.52 g/L |

      - 工艺流程

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将整理布样分成3份，分别采用195 ℃×5 min定形，195 ℃×8 min压模，本白布、增白布测试定形前、定形后、压模后布样的白度值。翠蓝色布以未处理布样为基准测试定形前、定形后、压模后布样的变色值，对比抗热黄变效果。

      - 抗热黄变效果

用电脑测色仪测试整理后的本白和增白锦氨纶布白度值，测试结果见表14、表15，贴样见附图13、图14、图15、图16。

用电脑测色仪测试以未处理布样为基准的ΔE值，测试结果见表15，贴样见附图17、18。

表14不同抗热黄变剂的抗热黄变效果（本白布）

| 白度值 助剂用量 | 助剂用量 | 195 ℃×5 min定形 |  | 195 ℃×8 min压膜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定形前 | 定形后 | 压模前 | 压模后 |
| 空白 | / | 74.04 | 38.47 | 74.04 | 12.80 |
| 抗热黄变剂A | 5 g/L基准 | 74.31 | 46.91 | 74.31 | 27.08 |
| 抗热黄变剂B |  | 74.80 | 55.06 | 74.80 | 47.33 |
| 抗热黄变剂C |  | 74.40 | 45.51 | 74.40 | 27.35 |
| 抗热黄变剂D |  | 74.25 | 45.52 | 74.25 | 25.54 |
| 抗热黄变剂E |  | 73.83 | 44.13 | 73.83 | 27.72 |
| 抗热黄变剂F |  | 74.40 | 41.34 | 74.40 | 30.65 |
| 抗热黄变剂G |  | 75.15 | 41.76 | 75.15 | 31.29 |
| 抗热黄变剂H |  | 74.72 | 48.61 | 74.72 | 34.21 |
| 抗热黄变剂A | 15 g/L基准 | 74.71 | 48.63 | 74.71 | 43.23 |
| 抗热黄变剂B |  | 74.87 | 57.70 | 74.87 | 56.53 |
| 抗热黄变剂C |  | 74.86 | 50.15 | 74.86 | 39.25 |
| 抗热黄变剂D |  | 74.30 | 48.26 | 74.30 | 38.94 |
| 抗热黄变剂E |  | 72.60 | 46.43 | 72.60 | 42.66 |
| 抗热黄变剂F |  | 74.67 | 43.56 | 74.67 | 41.81 |
| 抗热黄变剂G |  | 75.12 | 42.74 | 75.12 | 40.58 |
| 抗热黄变剂H |  | 74.34 | 53.93 | 74.34 | 53.05 |

表15不同抗热黄变剂的抗热黄变效果（增白布）

| 白度值 助剂用量 | 助剂用量 | 195 ℃×5 min定形 |  | 195 ℃×8 min压膜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定形前 | 定形后 | 压模前 | 压模后 |
| 空白 | / | 177.04 | 122.24 | 177.04 | 89.74 |
| 抗热黄变剂A | 5 g/L基准 | 179.06 | 136.80 | 179.06 | 112.79 |
| 抗热黄变剂B |  | 180.85 | 155.75 | 180.85 | 158.47 |
| 抗热黄变剂C |  | 181.37 | 140.17 | 181.37 | 124.50 |
| 抗热黄变剂D |  | 180.27 | 138.21 | 180.27 | 120.13 |
| 抗热黄变剂E |  | 177.11 | 135.44 | 177.11 | 120.83 |
| 抗热黄变剂F |  | 180.61 | 127.71 | 180.61 | 119.28 |
| 抗热黄变剂G |  | 181.05 | 124.02 | 181.05 | 116.94 |
| 抗热黄变剂H |  | 179.51 | 140.80 | 179.51 | 134.50 |
| 抗热黄变剂A | 15 g/L基准 | 180.61 | 142.67 | 180.61 | 135.23 |
| 抗热黄变剂B |  | 179.63 | 157.75 | 179.63 | 161.87 |
| 抗热黄变剂C |  | 179.59 | 146.25 | 179.59 | 138.52 |
| 抗热黄变剂D |  | 180.73 | 146.70 | 180.73 | 137.42 |
| 抗热黄变剂E |  | 173.29 | 137.53 | 173.29 | 138.84 |
| 抗热黄变剂F |  | 179.79 | 125.72 | 179.79 | 121.54 |
| 抗热黄变剂G |  | 179.99 | 123.99 | 179.99 | 115.67 |
| 抗热黄变剂H |  | 179.64 | 146.26 | 179.64 | 152.30 |

表16不同抗热黄变剂的抗热黄变效果（翠蓝布）

| 变色值 助剂用量 | 助剂用量 | 195 ℃×5 min定形 |  | 195 ℃×8 min压膜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定形前 | 定形后 | 压模前 | 压模后 |
| 空白 | / | 1.80 | 22.46 | 1.80 | 24.99 |
| 抗热黄变剂A | 5 g/L基准 | 0.68 | 18.5 | 0.68 | 18.90 |
| 抗热黄变剂B |  | 0.55 | 2.73 | 0.55 | 13.28 |
| 抗热黄变剂C |  | 0.64 | 6.66 | 0.64 | 13.03 |
| 抗热黄变剂D |  | 0.30 | 7.60 | 0.30 | 13.35 |
| 抗热黄变剂E |  | 0.75 | 10.57 | 0.75 | 15.65 |
| 抗热黄变剂F |  | 0.42 | 22.70 | 0.42 | 20.96 |
| 抗热黄变剂G |  | 0.73 | 23.18 | 0.73 | 21.20 |
| 抗热黄变剂H |  | 0.59 | 11.48 | 0.59 | 21.78 |
| 抗热黄变剂A | 15 g/L基准 | 0.43 | 10.03 | 0.43 | 4.66 |
| 抗热黄变剂B |  | 0.17 | 2.67 | 0.17 | 3.06 |
| 抗热黄变剂C |  | 0.44 | 3.88 | 0.44 | 7.93 |
| 抗热黄变剂D |  | 0.84 | 4.16 | 0.84 | 8.27 |
| 抗热黄变剂E |  | 0.48 | 4.57 | 0.48 | 6.16 |
| 抗热黄变剂F |  | 0.77 | 20.37 | 0.77 | 16.43 |
| 抗热黄变剂G |  | 0.31 | 22.62 | 0.31 | 17.79 |
| 抗热黄变剂H |  | 0.43 | 3.98 | 0.43 | 4.37 |

由表14-16数据和贴样可知，浸轧条件（一浸一轧，轧车压力2 kg/cm2，轧余率约50 %，轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将整理布样分成3份，分别采用195 ℃×5 min定形，195 ℃×8 min压模）能评价出抗热黄变剂的抗热黄变效果的优劣。

抗热黄变剂B、H对锦/氨纶织物的抗热黄变效果均非常显著；抗热黄变剂A、C、D、E对锦/氨纶织物的抗热黄变效果较好，稍差于抗热黄变剂B、H；抗热黄变剂F、G对锦/氨纶织物有一定的抗热黄变效果但不是太理想。

因此染厂在大生产前需做好小样试验，筛选出抗热黄变效果好的抗热黄变剂。

  - 实验方法的确定

    - 锦纶抗热黄变剂的处理

锦纶抗热黄变剂均按照HG/T 4266-2011测定含固量，然后换算为35 %的含固量进行试验。

    - 使用织物

82*18本白锦/氨纶针织布、82*18增白锦/氨纶针织布、82*18翠蓝色锦/氨纶针织布。

    - 浸轧法抗热黄变整理

      - 抗热黄变剂对比用量

抗热黄变剂用量		5~15 g/L

      - 试验工艺

浴比1：10，一浸一轧（压力2 kg/cm2，轧余率约50 %），轧车转速8.0 r/min，100 ℃×5 min烘干，将整理布样分成3份，分别采用195 ℃×5 min定形，195 ℃×8 min压模，本白布、增白布测试定形前、定形后、压模后布样的白度值。翠蓝色布以未处理布样为基准测试定形前、定形后、压模后布样的变色值，对比抗热黄变效果。

    - 抗热黄变效果测试

      - 测试步骤

        - 布样的裁剪

将整理后的布样按要求沿经向裁剪成大小基本一致的3小块，再将其中一小块裁剪成11 cm×5 cm大小的布样，待高温定形或压模。

        - 高温定形抗热黄变效果测试

采用小样定形机，用195 ℃定形5 min，取出试样后，将试样放在纺织品试验用标准大气中调湿，直至达到平衡，增白布或本白布测试白度值，浅色布测试变色值，评定抗热黄变效果。

        - 高温压模抗热黄变效果测试

将熨烫升华牢度测试仪温度分别升至195 ℃高温热压8min，取出试样后，将试样放在纺织品试验用标准大气中调湿，直至达到平衡，增白布或本白布测试白度值，浅色布测试变色值，评定抗热黄变效果。

    - 结果评定

      - 白度值、变色值

- 将经抗热黄变剂整理后的锦氨纶织物用电脑测色仪测试白度值或△E*。各指标的含义如下：

- a）白度值。织物白度值越高，表示抗热黄变剂对白度影响越小；白度值越低，表示抗热黄变剂对白度影响越大。

- b）△E*：色差值。数值越大，表示与原布色差越大，即抗热黄变剂整理后织物的色变越大。

- 注：测色方法应符合GB/T 6688和GB/T 6689的规定。

      - 抗热黄变效果

        - 评级

以灰色样卡评定变色等级，5级变色最小，抗热黄变效果最好，1级变色最大，抗热黄变效果最差。

        - 测色仪测白度值、变色值

测试定形前后、压模前后布样的白度值或变色值。

在增白布上，定形后、压模后布样的白度值越高，表示抗热黄变效果越好；反之则抗热黄变效果越差。

在浅色布上，布样定形、压模后变色值越小，表示抗热黄变效果越好；反之则抗热黄变效果越差。

  - 试验报告

试验报告应包括以下内容：

a）本标准的编号；

b）被测纺织染整助剂的名称、牌号、批号、生产厂家等信息；

c）试验用染料；

d）试验结果；

e）试验日期；

f）与本方法的差异。

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 采用国际标准与国外先进标准情况

标准起草小组没有查询到国外相关标准资料，本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予以说明的事项

无。

附图1不同水质的抗热黄变效果

附图2不同浸泡时间的抗热黄变效果（本白布）

附图3不同浸泡时间的抗热黄变效果（增白布）

附图4 不同浴比的抗热黄变效果

附图5 不同轧车压力的抗热黄变效果

附图6 不同浸轧次数的的抗热黄变效果

附图7不同用量的抗热黄变效果

附图8不同烘干温度的抗热黄变效果

附图9 不同定形温度的抗热黄变效果

附图10 不同定形时间的抗热黄变效果

附图11 不同压模温度的抗热黄变效果

附图12 不同压模时间的抗热黄变效果

附图13不同抗热黄变剂的定形抗热黄变效果（本白布）

附图14不同抗热黄变剂的压模抗热黄变效果（本白布）

附图15不同抗热黄变剂的定形抗热黄变效果（增白布）

附图16不同抗热黄变剂的压模抗热黄变效果（增白布）

附图17不同抗热黄变剂的定形抗热黄变效果（翠蓝布）

附图18不同抗热黄变剂的压模抗热黄变效果（翠蓝布）