中华人民共和国化工行业标准

纺织染整助剂  硬挺整理剂

硬挺效果的测定

编制说明

（征求意见稿）

浙 江 传 化 股 份 有 限 公 司

2016年6月

《纺织染整助剂  硬挺整理剂  硬挺效果的测定》

化工行业标准编制说明

- 任务来源

根据纺织染整助剂行业标准体系框架，《纺织染整助剂  硬挺整理剂  硬挺效果的测定》列入2016年推荐性化工行业标准制定计划，该标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会（SAC/TC 134/SC1）归口，由浙江传化股份有限公司等负责起草。

- 制订本标准的目的和意义

硬挺整理是纺织面料一种非常重要且普遍的风格整理，广泛应用于无纺布、窗帘布、箱包布、鞋材、帐篷、衬垫及服装面料。硬挺整理剂又叫硬挺树脂，是一类能成膜的高分子物质，通过一定方式整理附着到织物表面，经高温焙烘成膜，包覆在织物和纱线表面，从而赋予纺织品挺括、厚实、平整、弹性、骨感等风格特点。

目前市场上的硬挺整理剂有天然硬挺剂和化学硬挺剂两大类。天然硬挺剂主要有各类天然淀粉及改性淀粉，具有原料易得、价格低廉、硬挺效果较好的特点，但整理后织物硬挺度受潮后下降明显，易变质、起霉，耐水洗性差，手感粗糙，弹性差，且使用不方便。化学硬挺剂主要有脲醛树脂、三聚氰胺树脂、丙烯酸酯树脂、醋酸乙烯酯树脂、醋丙树脂、聚乙烯醇等品种。脲醛树脂和三聚氰胺树脂类硬挺剂整理后织物硬挺度、缩水率、弹性、手感、耐洗性好等均较好，尤其对合成纤维的硬挺效果好，但对纤维素面料整理效果不理想，整理剂贮存稳定性差，且整理后织物会释放甲醛。丙烯酸酯树脂和醋酸乙烯酯树脂在各种纤维上的硬挺整理效果较好，但整理后织物弹性较差，耐水洗性较差。而聚乙烯醇流变性好，可形成强度较高的膜，具有较好的硬挺整理效果，但其在自然环境下难降解，整理剂在织物上受热后易软化和渗出，耐洗性差，弹性差。

硬挺剂根据实际使用方式，分为非反应性和反应性。非反应性硬挺剂直接化稀成一定浓度使用即可，反应性硬挺剂则需要在工作液中添加一定量的催化剂，才能够达到最佳硬挺效果。在实际使用时，一般会将不同硬挺剂组合使用以得到不同的风格特点，所以市场上硬挺整理剂及硬挺加工的助剂品种繁多，有效含量五花八门，质量参差不齐。

为了确保在纺织品染整加工过程的应用工艺及质量，促进纺织染整助剂产品质量提高，规范硬挺整理剂硬挺效果的测定方法，便于行业间的技术交流和指导用户使用，制定行业标准是非常必要的。本标准的制订将填补国内外该检测项目的空白。

- 标准制订工作简况

为了切实做好《纺织染整助剂 硬挺整理剂 硬挺效果的测定》标准的编制工作，我们成立了标准起草工作组，制订了标准起草工作方案，有计划有步骤地开展了各项工作。主要工作过程如下：

2015年9月-2015年10月，调研行业对此标准的需求，查阅国内外有关文献和标准。

2015年11月-2015年12月，对国内外的分析检测标准进行对比分析，确定实验方案，对方法的可行性进行了论证。

2016年1月-2016年5月，根据实验方案，进行有关试验方法的条件选择和系统试验验证工作，确定了试验方法，形成标准草案。

2016年6月，经各方的共同努力，对相关实验数据和验证结论进行整理并形成标准草案征求意见稿和编制说明征求意见稿，2016年7月-2016年8月发各委员及有关生产单位征求意见。

- 采用国际标准和国外先进标准情况

国内外尚无针对硬挺整理剂硬挺效果的测定方法，而行业内对于织物硬挺效果考察主要测试其弯曲性能，涉及的相关标准有GB/T 7689.4 、GB/T 18318.1-6、ZB W04003、ISO 9073-7、ASTM D1388等，但这些标准测试方法都是针对织物本身性能的测试方法，不适合硬挺整理剂硬挺效果的测试。

本标准未采用国际标准和国外先进标准。

- 标准制订的主要内容和依据

  - 编写格式和原则

本标准严格按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编写。

本标准按照先进性、科学性和实用性相结合的原则进行编制，在对硬挺整理剂了解的基础上，深入理解其应用性能，广泛参考相关行业标准，建立适用的硬挺整理剂硬挺效果的测定方法，征求行业内的专家、学者以及技术人员的意见和建议，密切联系实际，注重科学性和可操作性的充分结合，以便于标准颁布后的推广和应用。

  - 标准适用范围的确定

本标准规定了纺织染整助剂中硬挺整理剂的硬挺效果的测定方法。本标准适用于纺织染整助剂中各类硬挺整理剂硬挺效果的测定。通过考察硬挺整理剂处理后织物的弯曲性能来评价硬挺剂的硬挺效果。

- 试验方法的分析和验证

在广泛征求了不同生产厂家和用户意见的基础上，结合查阅的大量相关文献，本标准从实验织物选择、硬挺整理剂（简称：硬挺剂，下同）的用量、焙烘工艺（焙烘温度、焙烘时间）等影响因素进行分析，并选择市场上代表性的硬挺剂进行验证，充分保证了硬挺剂硬挺效果测定的准确性和可操作性。

  - 试验结果与讨论

- 实验织物的选择

在纺织行业，硬挺整理是一种非常重要的风格整理，广泛应用于无纺布、窗帘布、箱包布、鞋材、帐篷、衬垫等装饰面料和服装面料，涉及各种纤维品种和组织规格。纺织面料根据织造方式一般分为机织布、针织布和无纺布，其中针织布存在尺寸不稳定的问题，无纺布存在克重不均匀的问题，尤其是在实验室的小样处理和测试中，这些问题尤为突出。为了实验数据的准确性和平行性，我们选择机织布进行实验。本实验中我们从最常见的涤纶、锦纶和棉三种纤维机织面料中进行选择最适合的作为实验织物。硬挺剂选择我司正常市售产品A（非反应性硬挺剂）和2#（反应性硬挺剂）。实验数据见表1。

实验工艺

织物：涤纶平纹布（半漂布，240g/m2）

锦纶塔丝隆（绿色，190T）

全棉纱卡（半漂布，32S*32S*133*70）

聚酯标准织物（符合GB/T 7568.4规定）

硬挺剂（g/L）：0、10、20、30、40、50

注：对于反应性硬挺剂，工作液中需要补加氯化铵溶液（20%），补加量为硬挺剂量的20%，即对应以上硬挺剂浓度，氯化铵溶液（20%）添加量分别为0、2、4、6、8、10g/L。

操作步骤：配制工作液→浸轧工作液（一浸一轧，轧余率70%-80%）→焙烘（180℃×60s）→回潮→测试

如无特殊说明，以下实验部分工艺同上。

表1不同面料整理前后硬挺度（非反应性硬挺剂1#）

| 硬挺剂 面料 |  | 0 | 10g/L | 20g/L | 30g/L | 40g/L | 50g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦纶塔丝隆 | 经向 | 20.3 | 32.8 | 36.9 | 38.3 | 38.6 | 40.1 |
|  | 纬向 | 23.3 | 30.3 | 36.2 | 37.4 | 38.7 | 38.6 |
| 全棉纱卡 | 经向 | 29.8 | 49.4 | 52.0 | 54.5 | 58.1 | 59.6 |
|  | 纬向 | 18.1 | 21.6 | 24.1 | 25.7 | 28.4 | 31.2 |
| 涤纶米西丁 | 经向 | 22.1 | 44.4 | 51.1 | 58.1 | 62.0 | 62.2 |
|  | 纬向 | 27.3 | 48.3 | 54.2 | 61.1 | 66.0 | 66.3 |
| 聚酯标准织物 | 经向 | 57.2 | 58.3 | 59.4 | 61.2 | 63.5 | 65.8 |
|  | 纬向 | 20.0 | 24.5 | 27.8 | 36.5 | 37.3 | 38.1 |

织物硬挺度的表征，采用行业内广泛使用的弯曲长度，测试标准为GB/T 18318.1-2009 （纺织品 弯曲性能的测定 第1部分：斜面法），弯曲长度值越大，织物硬挺度越好。从表1可以看出，硬挺剂整理后，各种织物的硬挺度都有明显提升，并且硬挺剂用量越大，硬挺度越好。在涤纶米西丁上，硬挺剂用量从10g/L增加到50g/L，弯曲长度经向从44.4增加到64.3，纬向从48.3增加到62.2，区分度较大，而在塔丝隆和棉纱卡上的区分度则较小。故实验织物选择涤纶米西丁，也可选择聚酯标准织物。

表2中反应性硬挺剂在涤纶米西丁和聚酯标准织物上的弯曲长度数据，也具有较好的区分度。

表2 不同织物整理前后硬挺度（反应性硬挺剂2#）

| 弯曲长度（cm） 织物 |  | 0 | 10g/L | 20g/L | 30g/L | 40g/L | 50g/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涤纶米西丁 | 经向 | 22.6 | 46.4 | 55.2 | 62.2 | 65.6 | 69.8 |
|  | 纬向 | 27.0 | 51.2 | 58.6 | 65.7 | 69.1 | 73.6 |
| 聚酯标准织物 | 经向 | 56.7 | 57.3 | 59.1 | 61.6 | 63.5 | 65.7 |
|  | 纬向 | 20.3 | 27.1 | 32.2 | 36.8 | 38.3 | 40.4 |

- 硬挺用量

在实际生产中，根据加工织物的风格、用途和硬挺剂的含量不同，硬挺剂用量可从5g/L-900g/L，用量范围非常广泛。从表1和表2数据，随着硬挺剂用量增加，织物的弯曲长度明显增加，从10g/L到30g/L，增加尤其明显，超过30g/L，弯曲长度的增速放缓，这可能是硬挺剂的用量基本到了一定的饱和程度。所以实验中硬挺剂用量选择30g/L。

- 焙烘工艺

硬挺剂的高分子物质整理到织物上后，需要在一定的温度下焙烘一段时间，形成硬挺剂膜，所以焙烘的工艺条件对织物的硬挺效果有相当大的影响。

6.1.3.1焙烘温度

表3 不同焙烘温度的硬挺度

| 焙烘温度 弯曲长度（cm） |  | 140℃ | 150℃ | 160℃ | 170℃ | 180℃ | 190℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬挺剂1# | 经向 | 38.0 | 45.9 | 51.3 | 54.1 | 58.8 | 60.1 |
|  | 纬向 | 42.2 | 50.9 | 54.1 | 57.0 | 60.8 | 62.9 |
| 硬挺剂2# | 经向 | 41.1 | 50.6 | 56.3 | 61.2 | 63.1 | 65.8 |
|  | 纬向 | 43.8 | 52.3 | 58.9 | 63.6 | 66.4 | 68.2 |

注：焙烘温度为60s

在实际硬挺整理加工时，一般在织物能够承受的情况下，希望焙烘温度越高越好，这样能够得到较好的硬挺效果，同时便于提高生产效率。从表3数据可以看出，随着温度升高，织物弯曲长度值慢慢变大，结合工厂的实际工艺，焙烘温度选择180℃。

6.1.3.2焙烘时间

表4 不同焙烘时间的硬挺度

| 焙烘时间 弯曲长度（cm） |  | 45s | 60s | 90s | 120s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬挺剂1# | 经向 | 57.8 | 58.3 | 59.1 | 60.5 |
|  | 纬向 | 60.1 | 61.5 | 62.4 | 62.8 |
| 硬挺剂2# | 经向 | 61.9 | 63.6 | 64.2 | 64.5 |
|  | 纬向 | 63.7 | 66.9 | 67.6 | 68.6 |

注：焙烘温度为180℃

在实际硬挺整理加工时，工厂希望焙烘时间越短越好，这样生产效率更高。为了保证硬挺剂能够充分交联成膜，确保实验的平行性，同时结合工厂的实际工艺，焙烘时间选择60s。

- 不同硬挺剂的对比

市场上硬挺剂种类繁多，名称也各不相同。我们选择了市场上比较有代表性的10只硬挺剂，其主要成分采用傅里叶红外光谱仪（FTIR）定性分析主要官能团的方法，分析结果仅供本课题使用。分析结果见表5。

表5市售不同类型硬挺剂

| 名称 | 生产厂家 | 类型 | 名称 | 生产厂家 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂TF-635 | 浙江传化 | 聚醋酸乙烯酯 | 淀粉糊 | 工业级 | / |
| 树脂TF-6350 | 浙江传化 | 聚醋酸乙烯酯 | PVA 1788 | 山西三维 | 聚乙烯醇 |
| 硬挺剂DM-3567 | 德美化工 | 聚醋酸乙烯酯 | 硬挺剂TF-632 | 浙江传化 | 氨基树脂 |
| 硬挺剂TF-639B | 浙江传化 | 聚丙烯酸酯 | 硬挺剂HB-900 | 苏州华宝 | 氨基树脂 |
| 308树脂 | 嘉兴威腾 | 醋丙树脂 | 硬挺树脂 LM-868 | 嘉兴立泰 | 氨基树脂 |

表6市售不同类型硬挺剂硬挺度对比（涤纶米西丁）

| 抗弯长度 （cm） 硬挺剂 | 涤纶米西丁 |  | 抗弯长度 （cm） 硬挺剂 | 涤纶米西丁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 |  | 经向 | 纬向 |
| A | 53.7 | 58.4 | F | 68.2 | 69.3 |
| B | 55.4 | 59.4 | G | 31.7 | 40.9 |
| C | 50.5 | 31.4 | H | 65.3 | 68.0 |
| D | 30.5 | 40.1 | I | 60.5 | 62.9 |
| E | 30.1 | 37.9 | J | 65.2 | 67.6 |

表7市售不同类型硬挺剂硬挺度对比（聚酯标准织物）

| 抗弯长度 （cm） 硬挺剂 | 聚酯标准织物 |  | 抗弯长度 （cm） 硬挺剂 | 聚酯标准织物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经向 | 纬向 |  | 经向 | 纬向 |
| A | 60.7 | 34.8 | F | 64.6 | 39.7 |
| B | 60.6 | 33.4 | G | 60.2 | 34.0 |
| C | 57.5 | 32.1 | H | 62.5 | 39.1 |
| D | 57.4 | 31.3 | I | 64.0 | 35.1 |
| E | 56.5 | 31.0 | J | 63.1 | 38.7 |

从表6数据可以看出，不同类型硬挺剂硬挺效果差异较大，但是通过本方法能够比较出这种差异：F最好，H、J其次，I、B、A再次，C、G又次之，D、E最差。更换实验织物，进一步验证该方法的可行性和重现性，实验数据见表7。在聚酯标准织物上，虽然绝对数据有一定差异，但是趋势相同。

  - 试验方法的确定

- 非反应性硬挺整理剂

    - 硬挺剂              30g/L

加工工艺：配制工作液→一浸一轧（轧余率：70%-80%）→焙烘（180℃，60s）→回潮→测试。

注：同时用水整理一块空白织物。

- 反应性硬挺剂（氨基树脂）

    - 硬挺剂               30g/L

氯化铵溶液（20%）   6g/L

加工工艺：配制工作液→一浸一轧（轧余率：70%-80%）→焙烘（180℃，60s）→回潮→测试。

注：同时用水整理一块空白织物。

  - 结果处理

6.3.1 将经硬挺剂整理前、后织物在GB/T 6529规定的条件下调湿待用。

6.3.2 按照GB/T 18318.1规定的方法，测试整理前、后织物的弯曲长度C（cm）。弯曲长度数值越大，表明硬挺剂硬挺效果越好；反之，则硬挺效果越差。

6.4试验报告

试验报告至少应给出以下内容：

试样的描述（助剂名称、型号、批号、生产厂家等信息）

本标准的编号；

与本标准的差异。

试验结果；

试验日期；

- 标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准起草人尚未发现标准内容涉及专利和知识产权。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与我国现行相关的法律、法规、规章等保持协调一致，没有冲突。

- 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性化工行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准由全国染料标准化技术委员会印染助剂分技术委员会负责解释、组织宣贯。

- 废止现行相关标准的建议

本标准为首次制定，无废止其他相关标准建议意见。

- 其它应予说明的事项

无。

- 主要参考文献

[1] 王菊生,染整工艺原理 [M],北京:中国纺织出版社,1984.

[2] 刘国梁,染整助剂应用测试 [M],北京:中国纺织出版社,2005.